COMISIÓN CENTRAL MIXTA

DE VESTUARIO Y EQUIPO

CATÁLOGO DE VESTUARIO Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

INTRODUCCIÓN

El presente documento conforma el catálogo de vestuario que la Comisión Central Mixta de Vestuario y Equipo se dio a la tarea de integrar en base al trabajo conjunto con los representantes de Autoridad y Sindicato de cada una de las ramas contempladas para la selección y asignación del mismo.

Aquí podrá encontrar la descripción técnica de los Vestuarios y Equipos otorgados a los trabajadores de base de los diferentes servicios de las unidades adscritas a la Secretaría de Salud Jalisco que por derecho les corresponde.

JUSTIFICACIÓN

La trascendencia del presente catálogo radica principalmente en la actualización, homologación y el otorgamiento a los trabajadores de los vestuarios y equipos correspondientes, atendiendo las disposiciones para el adecuado desempeño de sus funciones, así como para una buena presentación personal e imagen institucional según la rama en la que se desenvuelva.

Por otra parte, atiende a las necesidades y los derechos de los trabajadores en cuanto a la adquisición de vestuario y equipo se refiere, siendo necesario la actualización del mismo y cumpliendo con los lineamientos mínimos de calidad considerados en este catálogo.

NOTA:

LA FOTOGRAFÍA MUESTRA EL DISEÑO DE LA PRENDA, NO ASÍ EL COLOR QUE LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA ESPECIFICA.

ENFERMERÍA EN CENTROS DE SALUD

963-019-0014-00 Filipina color blanco para enfermera femenino.

Hace juego con 963-013-0002-00, 963-008-0001-00, 963-016-0001-00, 963-307-0001-00

963-008-0013-00

ENFERMERÍA EN HOSPITAL

963-019-0014-00 Filipina color blanco para enfermera para hospital.

Hace juego con 963-013-0003-00, 963-302-0001-00, 963-008-0011-00, 963-016-0011-00

963-008-0013-00

RENGLÓN 1

DESCRIPCIÓN:

FILIPINA MANGA ¾ SIN PUÑO, FRENTE DE 4 PIEZAS, CORTE FRANCÉS CON TRES ALFORCITAS DE CADA LADO A LA ALTURA DEL HOMBRO, 2 BOLSAS INCLINADAS INTEGRADAS EN EL CORTE FRANCÉS UNA DE CADA LADO, SOLAPA TIPO AMERICANO CON ENTRETELA, VISTA DEL HOMBRO A LA BASE, CIERRE DE PLÁSTICO SEPARABLE DE 45 CMS., ENTRETELA EN EL CUELLO.

ESPALDA DE 3 PIEZAS, CORTE FRANCÉS, 1 FAJO A LA ALTURA DE LA CINTURA INTEGRADO EN EL CORTE FRANCÉS CON PESPUNTE A ¼” EN TODO EL CONTORNO.

LOGOTIPO BORDADO MANGA IZQUIERDA SECRETARIA DE SALUD MEDIDA 3.83 CMS X 11.10 CMS.

TELA 1: TERGAL CATALAN BLANCO.

COMPOSICIÓN: 100% POLIÉSTER.

PESO: 225 GRS./M2. ±5%

TIPO DE LIGAMENTO VISUAL: TAFETAN

TELA 11: ENTRETELA

COMPOSICIÓN: 69.2% POLIESTER 30.8% VISCOSA

PESO: 79 GRS/M2 ±5%

TIPO DE LIGAMENTO VISUAL: GASA

ETIQUETA: COLOCADA EN EL CENTRO DEL CUELLO INDICANDO MARCA O RAZÓN SOCIAL, TALLA, COMPOSICIÓN E INSTRUCCIONES SOBRE EL CUIDADO Y CONSERVACIÓN DE LA PRENDA, LA ETIQUETA DEBE SER LEGIBLE E INDELEBLE EN SU IMPRESIÓN.

963-013-0003-00 PANTALÓN COLOR BLANCO PARA ENFERMERA PARA HOSPITAL

Hace juego con 963-302-0001-00, 963-008-0011-00, 963-016-0011-00, 963-019-0014-00, 963-008-0013-00

RENGLÓN 2

DESCRIPCIÓN:

PANTALÓN FRENTE DE 2 PIEZAS CON UNA BOLSITA OCULTA DEL LADO DERECHO CON ENTRADA EN LA PARTE DE LA PRETINA, 2 PINZAS AL FRENTE, CIERRE DE PLÁSTICO REFORZADO DE 18 CMS., PRETINA AL FRENTE CON PELLON, OJAL Y BOTÓN AL FRENTE, BOTON NO. 24..

TRASERO DE 2 PIEZAS CON ELÁSTICO DE 1 ½” Y 3 PESPUNTES PARA FIJARLO.

TELA 1: TERGAL CATALAN BLANCO.

COMPOSICIÓN: 100% POLIÉSTER.

PESO: 225 GRS./M2. ±5%

TIPO DE LIGAMENTO VISUAL: TAFETAN

TELA 3: PELLÓN

COMPOSICIÓN: 100% POLIÉSTER.

PESO: 52 GRS/M2 ±5%.

TIPO DE LIGAMENTO VISUAL: NO APLICA.

ETIQUETA: INDICANDO MARCA O RAZÓN SOCIAL, TALLA, COMPOSICIÓN E INSTRUCCIONES SOBRE EL CUIDADO Y CONSERVACIÓN DE LA PRENDA, LA ETIQUETA DEBE SER LEGIBLE E INDELEBLE EN SU IMPRESIÓN.

963-013-0002-00 PANTALÓN COLOR AZUL MARINO PARA ENFERMERA EN CENTROS DE SALUD.

Hace juego con 963-008-0001-00, 963-016-0001-00, 963-307-0001-00, 963-019-0014-00, 963-008-0013-00

RENGLÓN 3

DESCRIPCIÓN:

PANTALÓN FRENTE DE 2 PIEZAS CON UNA BOLSITA OCULTA DEL LADO DERECHO CON ENTRADA EN LA PARTE DE LA PRETINA, 2 PINZAS AL FRENTE, CIERRE DE PLÁSTICO DE 18 CMS. REFORZADO, PRETINA AL FRENTE CON PELLON, OJAL Y BOTÓN AL FRENTE, BOTON No. 24.

TRASERO DE 2 PIEZAS CON ELÁSTICO DE 1 ½” Y 3 PESPUNTES PARA FIJARLO.

TELA 2: SIENNA AZUL MARINO.

COMPOSICIÓN: 68.0 % POLIÉSTER, 32.0 % VISCOSA ±5%.

PESO: 213 GRS./M2. ±5%.

TIPO DE LIGAMENTO VISUAL: TAFETÁN.

TELA 3: PELLÓN

COMPOSICIÓN: 100% POLIÉSTER.

PESO: 52 GRS/M2 ±5%.

TIPO DE LIGAMENTO VISUAL: NO APLICA

ETIQUETA: INDICANDO MARCA O RAZÓN SOCIAL, TALLA, COMPOSICIÓN E INSTRUCCIONES SOBRE EL CUIDADO Y CONSERVACIÓN DE LA PRENDA, LA ETIQUETA DEBE SER LEGIBLE E INDELEBLE EN SU IMPRESIÓN.

963-016-0001-00 SUÉTER COLOR AZUL MARINO PARA ENFERMERA EN CENTROS DE SALUD.

Hacen juego con 963-019-0014-00, 963-013-0002-00, 963-008-0001-00, 963-307-0001-00, 963-008-0013-00

RENGLÓN 4

DESCRIPCIÓN:

FRENTE DE 4 PIEZAS, 2 BOLSAS INFERIORES, BIES BLANCO CON PIOLA EN TODO EL CONTORNO DELANTERO, MANGA LARGA CON BASTILLA, BASTILA INFERIOR, 5 BOTONES AL FRENTE No. 24 AL TONO DEL SUETER, VISTAS INTERIORES AL TONO DE LA PRENDA.

ESPALDA DE 1 PIEZA CON 2 PINZAS Y UN FAJO A LA ALTURA DE LA CINTURA.

TELA 4: PUNTO MILANO

COMPOSICIÓN 100% ACRÍLICO

PESO: 395 GRS/M2 ±5%

TIPO DE LIGAMENTO VISUAL: DERIVADO MILANO

ETIQUETA: COLOCADA EN EL CENTRO DEL CUELLO INDICANDO MARCA O RAZÓN SOCIAL, TALLA, COMPOSICIÓN E INSTRUCCIONES SOBRE EL CUIDADO Y CONSERVACIÓN DE LA PRENDA, LA ETIQUETA DEBE SER LEGIBLE E INDELEBLE EN SU IMPRESIÓN.

963-016-0011-00 SUÉTER COLOR AZUL MARINO PARA ENFERMERA EN HOSPITAL.

Hace juego con 963-019-0014-00, 963-013-0003-00, 963-302-0001-00, 963-008-0011-00, 963-008-0013-00

RENGLÓN 5

DESCRIPCIÓN:

FRENTE DE 4 PIEZAS, 2 BOLSAS INFERIORES, BIES BLANCO CON PIOLA EN TODO EL CONTORNO DELANTERO, MANGA LARGA CON BASTILLA, BASTILA INFERIOR, 5 BOTONES AL FRENTE No. 24 AL TONO DEL SUETER, VISTAS INTERIORES AL TONO DE LA PRENDA.

ESPALDA DE 1 PIEZA CON 2 PINZAS Y UN FAJO A LA ALTURA DE LA CINTURA.

TELA 4: PUNTO MILANO

COMPOSICIÓN 100% ACRÍLICO

PESO: 395 GRS/M2 ±5%

TIPO DE LIGAMENTO VISUAL: DERIVADO MILANO

ETIQUETA: COLOCADA EN EL CENTRO DEL CUELLO INDICANDO MARCA O RAZÓN SOCIAL, TALLA, COMPOSICIÓN E INSTRUCCIONES SOBRE EL CUIDADO Y CONSERVACIÓN DE LA PRENDA, LA ETIQUETA DEBE SER LEGIBLE E INDELEBLE EN SU IMPRESIÓN.

963-008-0001-00 CHALECO AZUL MARINO PARA ENFERMERA EN CENTROS DE SALUD

Hace juego con 963-019-0014-00, 963-013-0002-00, 963-016-0001-00, 963-307-0001-00, 963-008-0013-00

RENGLÓN 6

DESCRIPCIÓN:

FRENTE DE 4 PIEZAS, 2 BOLSAS INFERIORES, BIES BLANCO CON PIOLA EN TODO EL CONTORNO DELANTERO, BASTILA INFERIOR, 5 BOTONES AL FRENTE No. 24 AL TONO DEL CHALECO, VISTAS INTERIORES AL TONO DE LA PRENDA.

ESPALDA DE 1 PIEZA CON 2 PINZAS Y UN FAJO A LA ALTURA DE LA CINTURA.

TELA 4: PUNTO MILANO

COMPOSICIÓN 100% ACRÍLICO

PESO: 395 GRS/M2 ±5%

TIPO DE LIGAMENTO VISUAL: DERIVADO MILANO

ETIQUETA: COLOCADA EN EL CENTRO DEL CUELLO INDICANDO MARCA O RAZÓN SOCIAL, TALLA, COMPOSICIÓN E INSTRUCCIONES SOBRE EL CUIDADO Y CONSERVACIÓN DE LA PRENDA, LA ETIQUETA DEBE SER LEGIBLE E INDELEBLE EN SU IMPRESIÓN.

963-008-0011-00 CHALECO COLOR AZUL MARINO PARA ENFERMERA EN HOSPITAL.

Hace juego con 963-019-0014-00, 963-013-0003-00, 963-302-0001-00, 963-016-0011-00, 963-008-0013-00

RENGLÓN 7

DESCRIPCIÓN:

FRENTE DE 4 PIEZAS, 2 BOLSAS INFERIORES, BIES BLANCO CON PIOLA EN TODO EL CONTORNO DELANTERO, BASTILA INFERIOR, 5 BOTONES AL FRENTE No. 24 AL TONO DEL CHALECO, VISTAS INTERIORES AL TONO DE LA PRENDA.

ESPALDA DE 1 PIEZA CON 2 PINZAS Y UN FAJO A LA ALTURA DE LA CINTURA.

TELA 4: PUNTO MILANO

COMPOSICIÓN 100% ACRÍLICO

PESO: 395 GRS/M2 ±5%

TIPO DE LIGAMENTO VISUAL: DERIVADO MILANO

ETIQUETA: COLOCADA EN EL CENTRO DEL CUELLO INDICANDO MARCA O RAZÓN SOCIAL, TALLA, COMPOSICIÓN E INSTRUCCIONES SOBRE EL CUIDADO Y CONSERVACIÓN DE LA PRENDA, LA ETIQUETA DEBE SER LEGIBLE E INDELEBLE EN SU IMPRESIÓN.

963-008-0013-00 CHALECO AZUL MARINO PARA ENFERMERA EN CENTROS DE SALUD Y HOSPITAL

Hace juego con enfermera en centro de salud 963-019-0014-00, 963-013-0002-00, 963-016-0001-00, 963-307-0001-00, 963-008-0001-00

Hace juego con enfermera en hospital 963-019-0014-00,963-013-003-00, 963-016-0011-00, 963-008-0011-00, 963-302-0001-00.

RENGLÓN 8

DESCRIPCIÓN:

Chaleco frente de 4 piezas, corte FRANCÉS, dos bolsas DIAGONALES inclinadas AL FRENTE INTEGRADAS EN LOS COSTADOS, ribete DE RASO blanco satinado con piola integrada en TODO EL CONTORNO DEL FRENTE, 4 BOTONES al frente No. 24 AL TONO DE LA TELA, bies en la sisa de la misma tela con pespunte a ¼”, bastilla inferior, vista del hombro a la base, PESPUNTE A ¼” EN TODO EL CONTORNO DELANTERO.

Espalda de 3 piezas, corte FRANCÉS, fajo colocado a la altura de la cintura en la pieza del centro con pespunte a ¼”, VISTA TRASERA.

TELA 2: SIENNA AZUL MARINO.

COMPOSICIÓN: 68.0 % POLIÉSTER, 32.0 % VISCOSA ±5%.

PESO: 213 GRS./M2. ±5%.

TIPO DE LIGAMENTO VISUAL: TAFETÁN.

TELA 18: RASO BLANCO.

COMPOSICIÓN: 100% POLIÉSTER.

PESO: 142 GRS/M2 +-3%.

TIPO DE LIGAMENTO: RASO.

ETIQUETA: COLOCADA EN EL CENTRO DEL CUELLO INDICANDO MARCA O RAZÓN SOCIAL, TALLA, COMPOSICIÓN E INSTRUCCIONES SOBRE EL CUIDADO Y CONSERVACIÓN DE LA PRENDA, LA ETIQUETA DEBE SER LEGIBLE E INDELEBLE EN SU IMPRESIÓN.

963-302-0001-00 ZAPATO COLOR BLANCO PARA ENFERMERA EN HOSPITAL

Hace juego con 963-019-0014-00, 963-013-0003-00, 963-008-0011-00, 963-016-0011-00, 963-008-0013.

RENGLÓN 9

DESCRIPCIÓN:

CALZADO COLOR BLANCO, CORTE CUERO GANADO VACUNO, FORRO CHINELA CON ENTRETELA Y TRICOT, LATERALES CUERO GANADO PORCINO, TALÓN MATERIAL SINTÉTICO, 6 OJILLOS METÁLICOS EN CADA CHALECO, AGUJETAS TEJIDO REDONDO DE POLIÉSTER.

PLANTA EN 2 CAPAS, UNA SUPERIOR COMPLETA DE FIBRA DE CELULOSA Y UNA INFERIOR QUE ABARCA EL TALÓN Y LA PARTE DEL ENFRANQUE DE FIBRA CELULOSA.

PLANTILLA COMPLETA DE CUERO GANADO PORCINO CON ACOJINAMIENTO DE LÁTEX.

SUELA DE POLIURETANO, SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN PEGADO.

TELA 10: TRICOT

COMPOSICIÓN 100% POLIÉSTER

PESO: 40 GRS/M2 ±5%

TIPO DE LIGAMENTO VISUAL: JERSEY

TELA 11: ENTRETELA

COMPOSICIÓN: 69.2% POLIESTER 30.8% VISCOSA

PESO: 79 GRS/M2 ±5%

TIPO DE LIGAMENTO VISUAL: GASA

963-307-0001-00 ZAPATO COLOR NEGRO PARA ENFERMERA CENTROS DE SALUD.

Hace juego con 963-019-0014-00, 963-013-0002-00, 963-008-0001-00, 963-016-0001-00, 963-008-0013.

RENGLÓN 10

DESCRIPCIÓN:

CALZADO COLOR NEGRO, CORTE CUERO GANADO VACUNO, FORRO CHINELA CON ENTRETELA Y TRICOT, LATERALES CUERO GANADO PORCINO, TALÓN MATERIAL SINTÉTICO, 6 OJILLOS METÁLICOS EN CADA CHALECO, AGUJETAS TEJIDO REDONDO DE POLIÉSTER.

PLANTA EN 2 CAPAS, UNA SUPERIOR COMPLETA DE FIBRA DE CELULOSA Y UNA INFERIOR QUE ABARCA EL TALÓN Y LA PARTE DEL ENFRANQUE DE FIBRA CELULOSA.

PLANTILLA COMPLETA DE CUERO GANADO PORCINO CON ACOJINAMIENTO DE LÁTEX.

SUELA DE POLIURETANO, SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN PEGADO.

TELA 10: TRICOT

COMPOSICIÓN 100% POLIÉSTER

PESO: 40 GRS/M2 ±5%

TIPO DE LIGAMENTO VISUAL: JERSEY

TELA 11: ENTRETELA

COMPOSICIÓN: 69.2% POLIESTER 30.8% VISCOSA

PESO: 79 GRS/M2 ±5%

TIPO DE LIGAMENTO VISUAL: GASA

963-019-0016-00 FILIPINA COLOR BLANCO PARA ENFERMERO EN CENTROS DE SALUD.

Hace juego con 963-020-0001-00, 963-314-0001-00, 963-009-0001-00, 963-015-0001-00, 963-009-0011-00.

RENGLÓN 11

DESCRIPCIÓN:

FILIPINA MANGA CORTA, FRENTE DE 4 PIEZAS, CORTE FRANCÉS, 3 BOLSAS DE PARCHE, UNA SUPERIOR Y DOS INFERIORES, CIERRE DE PLASTICO SEPARABLE DE 50 CMS, CUELLO SPORT EN 2 PIEZAS, VISTA DEL HOMBRO A LA BASE.

ESPALDA DE 3 PIEZAS CON TRASLAPE INFERIOR Y PESPUNTE A 1/16” EN LA BATA Y EN LA COSTURA DEL CENTRO.

LOGOTIPO: BORDADO EN MANGA IZQUIERDA SECRETARIA DE SALUD MEDIDA DE 3.83 X 11.10 CMS.

TELA 1: TERGAL CATALAN BLANCO.

COMPOSICIÓN: 100% POLIÉSTER.

PESO: 225 GRS./M2. ±5%

TIPO DE LIGAMENTO VISUAL: TAFETAN

ETIQUETA: COLOCADA EN EL CENTRO DEL CUELLO INDICANDO MARCA O RAZÓN SOCIAL, TALLA, COMPOSICIÓN E INSTRUCCIONES SOBRE EL CUIDADO Y CONSERVACIÓN DE LA PRENDA, LA ETIQUETA DEBE SER LEGIBLE E INDELEBLE EN SU IMPRESIÓN.

963-019-0017-00 FILIPINA COLOR BLANCO PARA ENFERMERO EN HOSPITAL.

Hace juego con 963-013-0004-00, 963-308-0001-00, 963-009-0010-00, 963-015-0011-00, 963-009-0011-00.

RENGLÓN 12

DESCRIPCIÓN:

FILIPINA MANGA CORTA, FRENTE DE 4 PIEZAS, CORTE FRANCÉS, 3 BOLSAS DE PARCHE, UNA SUPERIOR Y DOS INFERIORES, CIERRE DE PLASTICO SEPARABLE DE 50 CMS, CUELLO SPORT EN 2 PIEZAS, VISTA DEL HOMBRO A LA BASE.

ESPALDA DE 3 PIEZAS CON TRASLAPE INFERIOR Y PESPUNTE A 1/16” EN LA BATA Y EN LA COSTURA DEL CENTRO.

LOGOTIPO: BORDADO EN MANGA IZQUIERDA SECRETARIA DE SALUD MEDIDA DE 3.83 X 11.10 CMS.

TELA 1: TERGAL CATALAN BLANCO.

COMPOSICIÓN: 100% POLIÉSTER.

PESO: 225 GRS./M2. ±5%

TIPO DE LIGAMENTO VISUAL: TAFETAN

ETIQUETA: COLOCADA EN EL CENTRO DEL CUELLO INDICANDO MARCA O RAZÓN SOCIAL, TALLA, COMPOSICIÓN E INSTRUCCIONES SOBRE EL CUIDADO Y CONSERVACIÓN DE LA PRENDA, LA ETIQUETA DEBE SER LEGIBLE E INDELEBLE EN SU IMPRESIÓN.

963-009-0001-00 CHALECO COLOR AZUL MARINO PARA ENFERMERO EN CENTROS DE SALUD.

Hace juego con 963-019-0016-00, 963-020-0001-00, 963-314-0001-00, 963-015-0001-00, 963-009-0011-00.

RENGLÓN 13

DESCRIPCIÓN:

FRENTE DE 2 PIEZAS, 2 BOLSAS DE PARCHE INFERIORES, ALETILLA AL FRENTE EN TODO EL CONTORNO CON UNA LINEA COLOR BLANCO EN EL CENTRO, REFUERZO EN LA SISA, BASTILLA INFERIOR, 5 BOTONES AL FRENTE No. 24 AL TONO DEL CHALECO.

ESPALDA DE 1 PIEZA.

TELA 4: PUNTO MILANO

COMPOSICIÓN 100% ACRÍLICO

PESO: 395 GRS/M2 ±5%

TIPO DE LIGAMENTO VISUAL: DERIVADO MILANO

ETIQUETA: COLOCADA EN EL CENTRO DEL CUELLO INDICANDO MARCA O RAZÓN SOCIAL, TALLA, COMPOSICIÓN E INSTRUCCIONES SOBRE EL CUIDADO Y CONSERVACIÓN DE LA PRENDA, LA ETIQUETA DEBE SER LEGIBLE E INDELEBLE EN SU IMPRESIÓN.

963-009-0010-00 CHALECO COLOR AZUL MARINO PARA ENFERMERO EN HOSPITAL.

Hace juego con 963-019-0017-00, 963-013-0004-00, 963-308-0001-00, 963-015-0011-00, 963-009-0011-00.

RENGLÓN 14

DESCRIPCIÓN:

FRENTE DE 2 PIEZAS, 2 BOLSAS DE PARCHE INFERIORES, ALETILLA AL FRENTE EN TODO EL CONTORNO CON UNA LINEA COLOR BLANCO EN EL CENTRO, REFUERZO EN LA SISA, BASTILLA INFERIOR, 5 BOTONES AL FRENTE No. 24 AL TONO DEL CHALECO.

ESPALDA DE 1 PIEZA.

TELA 4: PUNTO MILANO

COMPOSICIÓN 100% ACRÍLICO

PESO: 395 GRS/M2 ±5%

TIPO DE LIGAMENTO VISUAL: DERIVADO MILANO

ETIQUETA: COLOCADA EN EL CENTRO DEL CUELLO INDICANDO MARCA O RAZÓN SOCIAL, TALLA, COMPOSICIÓN E INSTRUCCIONES SOBRE EL CUIDADO Y CONSERVACIÓN DE LA PRENDA, LA ETIQUETA DEBE SER LEGIBLE E INDELEBLE EN SU IMPRESIÓN.

963-009-0011-00 CHALECO COLOR AZUL MARINO PARA ENFERMERO EN CENTROS DE SALUD Y HOSPITAL.

Hace juego con enfermero en centro de salud: 963-019-0016-00, 963-020-0001-00, 963-314-0001-00, 963-015-0001-00, 963-009-0001-00

Hace juego con enfermero en Hospital: 963-019-0017-00, 963-009-0010-00, 963-015-0011-00, 963-013-0004-00, 963-308-0001-00.

RENGLÓN 15

DESCRIPCIÓN:

CHALECO FRENTE DE 2 PIEZAS, 2 BOLSAS DE PARCHE INFERIORES UNA DE CADA LADO, RIBETE DE RASO BLANCO SATINADO CON PIOLA INTEGRADA COLOCADO EN EL FRENTE DEL CHALECO, 5 BOTONES AL FRENTE No. 24 AL TONO DE LA TELA, VISTA DEL HOMBRO A LA BASE Y REFUERZO EN LA SISA DE LA MISMA TELA CON PESPUNTE A ¼”.

ESPALDA DE 1 PIEZA CON VISTA PORTA ETIQUETA.

TELA 8: CAMBRIDGE.

COMPOSICIÓN: 59.8% ALGODON 40.2% POLIESTER ±5%.

PESO: 220 GRS./M2. ±5%

TIPO DE LIGAMENTO VISUAL: SARGA 3/1

TELA 18: RASO BLANCO.

COMPOSICIÓN: 100% POLIÉSTER.

PESO: 142 GRS/M2 +-3%.

TIPO DE LIGAMENTO: RASO.

ETIQUETA: COLOCADA EN EL CENTRO DEL CUELLO INDICANDO MARCA O RAZÓN SOCIAL, TALLA, COMPOSICIÓN E INSTRUCCIONES SOBRE EL CUIDADO Y CONSERVACIÓN DE LA PRENDA, LA ETIQUETA DEBE SER LEGIBLE E INDELEBLE EN SU IMPRESIÓN.

963-015-0001-00 SUÉTER COLOR AZUL MARINO PARA ENFERMERO EN CENTROS DE SALUD.

Hace juego con 963-019-0016-00, 963-020-0001-00, 963-314-0001-00, 963-009-0001-00, 963-009-0011-00.

RENGLÓN 16

DESCRIPCIÓN:

FRENTE DE 2 PIEZAS, 2 BOLSAS DE PARCHE INFERIORES, ALETILLA AL FRENTE EN TODO EL CONTORNO CON UNA LINEA COLOR BLANCO EN EL CENTRO, MANGA CON BASTILLA, BASTILA INFERIOR, 5 BOTONES AL FRENTE No. 24 AL TONO DEL SUETER.

ESPALDA DE 1 PIEZA.

TELA 4: PUNTO MILANO

COMPOSICIÓN 100% ACRÍLICO

PESO: 395 GRS/M2 ±5%

TIPO DE LIGAMENTO VISUAL: DERIVADO MILANO

ETIQUETA: COLOCADA EN EL CENTRO DEL CUELLO INDICANDO MARCA O RAZÓN SOCIAL, TALLA, COMPOSICIÓN E INSTRUCCIONES SOBRE EL CUIDADO Y CONSERVACIÓN DE LA PRENDA, LA ETIQUETA DEBE SER LEGIBLE E INDELEBLE EN SU IMPRESIÓN.

963-015-0011-00 SUÉTER COLOR AZUL MARINO PARA ENFERMERO EN HOSPITAL.

Hace juego con 963-019-0017-00, 963-013-0004-00, 963-308-0001-00, 963-009-0010-00, 963-009-0011-00.

RENGLÓN 17

DESCRIPCIÓN:

FRENTE DE 2 PIEZAS, 2 BOLSAS DE PARCHE INFERIORES, ALETILLA AL FRENTE EN TODO EL CONTORNO CON UNA LINEA COLOR BLANCO EN EL CENTRO, MANGA CON BASTILLA, BASTILA INFERIOR, 5 BOTONES AL FRENTE No. 24 AL TONO DEL SUETER.

ESPALDA DE 1 PIEZA.

TELA 4: PUNTO MILANO

COMPOSICIÓN 100% ACRÍLICO

PESO: 395 GRS/M2 ±5%

TIPO DE LIGAMENTO VISUAL: DERIVADO MILANO

ETIQUETA: COLOCADA EN EL CENTRO DEL CUELLO INDICANDO MARCA O RAZÓN SOCIAL, TALLA, COMPOSICIÓN E INSTRUCCIONES SOBRE EL CUIDADO Y CONSERVACIÓN DE LA PRENDA, LA ETIQUETA DEBE SER LEGIBLE E INDELEBLE EN SU IMPRESIÓN.

963-013-0004-00 PANTALÓN COLOR BLANCO PARA ENFERMERO EN HOSPITAL

Hace juego con 963-308-0001-00, 963-009-0010-00, 963-015-0011-00, 963-019-0017-00, 963-009-0011-00.

RENGLÓN 18

DESCRIPCIÓN:

PANTALÓN CORTE RECTO, PRETINA DE 1 ½” DE ANCHO CON PELLÓN, 5 A 7 PRESILLAS DEPENDIENDO LA TALLA, BOLSAS DIAGONALES AL FRENTE, TIRO NORMAL, CIERRE METÁLICO SEMI-REFORZADO DE 15 A 18 CMS. DEPENDIENDO LA TALLA AL COLOR DE LA PRENDA, OJAL Y BOTÓN No. 24 AL FRENTE, PIERNA RECTA.

TRASERO CON 2 BOLSAS OCULTAS DE VIVO.

TELA 1: TERGAL CATALAN BLANCO.

COMPOSICIÓN: 100% POLIÉSTER.

PESO: 225 GRS./M2. ±5%

TIPO DE LIGAMENTO VISUAL: TAFETAN

TELA 3: PELLÓN

COMPOSICIÓN: 100% POLIÉSTER.

PESO: 52 GRS/M2 ±5%.

TIPO DE LIGAMENTO VISUAL: NO APLICA

BOLSAS

TELA 9: BRAMANTE

COMPOSICIÓN: 52.6 % POLIESTER 47.4 % ALGODON ±5%.

PESO 138 GRS/M2 ±5%.

TIPO DE LIGAMENTO VISUAL: TAFETÁN 1/1.

ETIQUETA: INDICANDO MARCA O RAZÓN SOCIAL, TALLA, COMPOSICIÓN E INSTRUCCIONES SOBRE EL CUIDADO Y CONSERVACIÓN DE LA PRENDA, LA ETIQUETA DEBE SER LEGIBLE E INDELEBLE EN SU IMPRESIÓN.

963-020-0001-00 PANTALÓN COLOR AZUL MARINO PARA ENFERMERO EN CENTROS DE SALUD.

Hace juego con 963-009-0001-00, 963-015-0001-00, 963-314-0001-00, 963-019-0016-00, 963-009-0011-00.

RENGLÓN 19

DESCRIPCIÓN:

PANTALÓN CORTE RECTO, PRETINA DE 1 ½” DE ANCHO CON PELLÓN, 5 A 7 PRESILLAS DEPENDIENDO LA TALLA, BOLSAS DIAGONALES AL FRENTE, TIRO NORMAL, CIERRE METÁLICO SEMI-REFORZADO DE 15 A 18 CMS. DEPENDIENDO LA TALLA AL COLOR DE LA PRENDA, OJAL Y BOTÓN No. 24 AL FRENTE, PIERNA RECTA.

TRASERO CON 2 BOLSAS OCULTAS DE VIVO.

TELA 7: MIAMI AZUL MARINO

COMPOSICIÓN 59.6 % ALGODON 40.4 % POLIESTER ±5%.

PESO: 218 GRS./M2. ±5%

TIPO DE LIGAMENTO VISUAL: SARGA 3/1.

BOLSAS

TELA 9: BRAMANTE

COMPOSICIÓN: 52.6 % POLIESTER 47.4 % ALGODON ±5%.

PESO 138 GRS/M2 ±5%.

TIPO DE LIGAMENTO VISUAL: TAFETÁN 1/1.

TELA 3: PELLÓN

COMPOSICIÓN: 100% POLIÉSTER.

PESO: 52 GRS/M2 ±5%.

TIPO DE LIGAMENTO VISUAL: NO APLICA

ETIQUETA: INDICANDO MARCA O RAZÓN SOCIAL, TALLA, COMPOSICIÓN E INSTRUCCIONES SOBRE EL CUIDADO Y CONSERVACIÓN DE LA PRENDA, LA ETIQUETA DEBE SER LEGIBLE E INDELEBLE EN SU IMPRESIÓN.

963-308-0001-00 ZAPATO COLOR BLANCO PARA ENFERMERO EN HOSPITAL.

Hace juego con 963-019-0017-00, 963-013-0004-00, 963-009-0010-00, 963-015-0011-00, 963-009-0011-00.

RENGLÓN 20

DESCRIPCIÓN:

CALZADO COLOR BLANCO, PIEL NAPA, CORTE DE 5 PIEZAS POR PIE, CHINELA LISA, LENGUA, 2 TALONES LATERALES Y UNA TIRILLA DE REMATE AL FINAL DEL TALON, 8 OJILLOS POR PIE COLOR BLANCO, AGUJETA DE 90 CMS. CON HERRETES, FORRO ¾ DE FLOR DE CERDO, PUNTA INTERIOR CON TRICOT, PLANTILLA FLOR DE CERDO DE PUNTA A TALON Y SEGUNDA PLANTILLA DE PUNTA A TALON EN LATEX 3 MM, PLANTA CON COSTILLA DEL TALON AL ENFRANQUE, TALON DE CARTON, PIEDRA DEL TALON AL ENFRANQUE Y PLANTILLA DE SELTEC CON EVA DE 2 DE PUNTA A LATON, SUELA DE POLIURETANO.

TELA 10: TRICOT

COMPOSICIÓN 100% POLIÉSTER

PESO: 40 GRS/M2 ±5%

TIPO DE LIGAMENTO VISUAL: JERSEY

963-314-0001-00 ZAPATO COLOR NEGRO PARA ENFERMERO EN CENTROS DE SALUD

Hace juego con 963-019-0016-00, 963-020-0001-00, 963-009-0001-00, 963-015-0001-00, 963-009-0011-00.

RENGLÓN 21

DESCRIPCION:

CALZADO COLOR NEGRO, PIEL NAPA, CORTE DE 5 PIEZAS POR PIE, CHINELA LISA, LENGUA, 2 TALONES LATERALES Y UNA TIRILLA DE REMATE AL FINAL DEL TALON, 8 OJILLOS POR PIE COLOR BLANCO, AGUJETA DE 90 CMS. CON HERRETES, FORRO ¾ DE FLOR DE CERDO, PUNTA INTERIOR CON TRICOT, PLANTILLA FLOR DE CERDO DE PUNTA A TALON Y SEGUNDA PLANTILLA DE PUNTA A TALON EN LATEX 3 MM, PLANTA CON COSTILLA DEL TALON AL ENFRANQUE, TALON DE CARTON, PIEDRA DEL TALON AL ENFRANQUE Y PLANTILLA DE SELTEC CON EVA DE 2 DE PUNTA A LATON, SUELA DE POLIURETANO.

TELA 10: TRICOT

COMPOSICIÓN 100% POLIÉSTER

PESO: 40 GRS/M2 ±5%

TIPO DE LIGAMENTO VISUAL: JERSEY

963-001-0013-00 BATA COLOR BLANCO PARA MÉDICO MODELO FEMENINO.

RENGLÓN 22

DESCRIPCIÓN:

Bata LARGA ARRIBA DE LA RODILLA, FRENTE DE 2 PIEZAS,  MANGA LARGA DE UNA PIEZA, 3 BOLSAS DE PARCHE AL FRENTE, UNA SUPERIOR Y DOS INFERIORES, 3 BOTONES AL FRENTE No. 30 Y SUS RESPECTIVOS OJALES, CUELLO SPORT.

Espalda de 2 piezas CON 2 PINZAS UNA DE CADA LADO Y TRASLAPE INFERIOR, FAJO A LA ALTURA DE LA CINTURA INTEGRADO EN LAS PINZAS CON 2 BOTONES FIJOS No. 30.

LOGOTIPO: BORDADO EN MANGA IZQUIERDA SECRETARIA DE SALUD MEDIDA DE 3.83 X 11.10 CMS.

TELA 1: TERGAL CATALAN BLANCO.

COMPOSICIÓN: 100% POLIÉSTER.

PESO: 225 GRS./M2. ±5%

TIPO DE LIGAMENTO VISUAL: TAFETAN

ETIQUETA: COLOCADA EN EL CENTRO DEL CUELLO INDICANDO MARCA O RAZÓN SOCIAL, TALLA, COMPOSICIÓN E INSTRUCCIONES SOBRE EL CUIDADO Y CONSERVACIÓN DE LA PRENDA, LA ETIQUETA DEBE SER LEGIBLE E INDELEBLE EN SU IMPRESIÓN.

963-054-0012-00 FILIPINA COLOR BLANCO PARA MÉDICO MODELO FEMENINO.

RENGLÓN 23

DESCRIPCIÓN:

FILIPINA MANGA CORTA, FRENTE DE 4 PIEZAS, CORTE FRANCÉS, 3 BOLSAS DE PARCHE, UNA SUPERIOR Y 2 INFERIORES, CIERRE DE PLÁSTICO SEPARABLE DE 45 CMS., CUELLO SPORT DE UNA PIEZA, VISTA DEL HOMBRO A LA BASE.

ESPALDA DE 3 PIEZAS, CORTE FRANCÉS CON UN FAJO A LA ALTURA DE LA CINTURA.

LOGOTIPO: BORDADO EN MANGA IZQUIERDA SECRETARIA DE SALUD MEDIDA DE 3.83 X 11.10 CMS.

TELA 1: TERGAL CATALAN BLANCO.

COMPOSICIÓN: 100% POLIÉSTER.

PESO: 225 GRS./M2. ±5%

TIPO DE LIGAMENTO VISUAL: TAFETAN

ETIQUETA: COLOCADA EN EL CENTRO DEL CUELLO INDICANDO MARCA O RAZÓN SOCIAL, TALLA, COMPOSICIÓN E INSTRUCCIONES SOBRE EL CUIDADO Y CONSERVACIÓN DE LA PRENDA, LA ETIQUETA DEBE SER LEGIBLE E INDELEBLE EN SU IMPRESIÓN.

963-002-0013-00 BATA COLOR BLANCO PARA MÉDICO MODELO MASCULINO.

RENGLÓN 24

DESCRIPCIÓN:

Bata LARGA ARRIBA DE LA RODILLA, FRENTE DE 2 PIEZAS,  MANGA LARGA DE UNA PIEZA, 3 BOLSAS DE PARCHE AL FRENTE, UNA SUPERIOR Y DOS INFERIORES, 3 BOTONES AL FRENTE No. 30 Y SUS RESPECTIVOS OJALES, CUELLO SPORT, 2 VIVOS AL FRENTE PARA ACCESO AL PANTALON

Espalda de 2 piezas CON 2 PINZAS UNA DE CADA LADO Y TRASLAPE INFERIOR, FAJO A LA ALTURA DE LA CINTURA INTEGRADO EN LAS PINZAS CON 2 BOTONES FIJOS No. 30.

LOGOTIPO: BORDADO EN MANGA IZQUIERDA SECRETARIA DE SALUD MEDIDA DE 3.83 X 11.10 CMS.

TELA 1: TERGAL CATALAN BLANCO.

COMPOSICIÓN: 100% POLIÉSTER.

PESO: 225 GRS./M2. ±5%

TIPO DE LIGAMENTO VISUAL: TAFETAN

ETIQUETA: COLOCADA EN EL CENTRO DEL CUELLO INDICANDO MARCA O RAZÓN SOCIAL, TALLA, COMPOSICIÓN E INSTRUCCIONES SOBRE EL CUIDADO Y CONSERVACIÓN DE LA PRENDA, LA ETIQUETA DEBE SER LEGIBLE E INDELEBLE EN SU IMPRESIÓN.

963-024-0004-00 FILIPINA COLOR BLANCO PARA MÉDICO MODELO MASCULINO.

RENGLÓN 25

DESCRIPCIÓN:

FILIPINA MANGA CORTA, FRENTE DE 4 PIEZAS, CORTE FRANCÉS, 3 BOLSAS DE PARCHE, UNA SUPERIOR Y DOS INFERIORES, CIERRE DE PLASTICO SEPARABLE DE 50 CMS, CUELLO SPORT EN 2 PIEZAS, VISTA DEL HOMBRO A LA BASE.

ESPALDA DE 3 PIEZAS CON TRASLAPE INFERIOR Y PESPUNTE A 1/16” EN LA BATA Y EN LA COSTURA DEL CENTRO.

LOGOTIPO: BORDADO EN MANGA IZQUIERDA SECRETARIA DE SALUD MEDIDA DE 3.83 X 11.10 CMS.

TELA 1: TERGAL CATALAN BLANCO.

COMPOSICIÓN: 100% POLIÉSTER.

PESO: 225 GRS./M2. ±5%

TIPO DE LIGAMENTO VISUAL: TAFETAN

ETIQUETA: COLOCADA EN EL CENTRO DEL CUELLO INDICANDO MARCA O RAZÓN SOCIAL, TALLA, COMPOSICIÓN E INSTRUCCIONES SOBRE EL CUIDADO Y CONSERVACIÓN DE LA PRENDA, LA ETIQUETA DEBE SER LEGIBLE E INDELEBLE EN SU IMPRESIÓN.

963-080-0003-00 BATA COLOR BLANCO ÓPTICO PARA ODONTOLOGÍA MODELO FEMENINO.

RENGLÓN 26

Bata 3/4 DE LARGO, FRENTE DE 2 PIEZAS,  MANGA LARGA DE UNA PIEZA, 3 BOLSAS DE PARCHE AL FRENTE, UNA SUPERIOR Y DOS INFERIORES, 3 BOTONES AL FRENTE No. 30 Y SUS RESPECTIVOS OJALES, CUELLO SPORT.

Espalda de 2 piezas CON 2 PINZAS UNA DE CADA LADO Y TRASLAPE INFERIOR, FAJO A LA ALTURA DE LA CINTURA INTEGRADO EN LAS PINZAS CON 2 BOTONES FIJOS No. 30.

LOGOTIPO: BORDADO EN MANGA IZQUIERDA SECRETARIA DE SALUD MEDIDA DE 3.83 X 11.10 CMS.

TELA 17: ATENAS CON REPELENTE BLANCO OPTICO.

COMPOSICIÓN: 78.5% POLIÉSTER, 21.5% ALGODÓN ±5%.

PESO: 177 GRS./M2. ±5%

TIPO DE LIGAMENTO VISUAL: TAFETÁN 1/1.

ETIQUETA: COLOCADA EN EL CENTRO DEL CUELLO INDICANDO MARCA O RAZÓN SOCIAL, TALLA, COMPOSICIÓN E INSTRUCCIONES SOBRE EL CUIDADO Y CONSERVACIÓN DE LA PRENDA, LA ETIQUETA DEBE SER LEGIBLE E INDELEBLE EN SU IMPRESIÓN.

963-005-0002-00 FILIPINA COLOR BLANCO ÓPTICO PARA ODONTOLOGÍA MODELO FEMENINO.

RENGLÓN 27

DESCRIPCIÓN:

FILIPINA MANGA CORTA, FRENTE DE 4 PIEZAS, CORTE FRANCÉS, 3 BOLSAS DE PARCHE, UNA SUPERIOR Y 2 INFERIORES, CIERRE DE PLÁSTICO SEPARABLE DE 45 CMS., CUELLO SPORT DE UNA PIEZA, VISTA DEL HOMBRO A LA BASE.

ESPALDA DE 3 PIEZAS, CORTE FRANCÉS CON UNA FAJO A LA ALTURA DE LA CINTURA.

LOGOTIPO: BORDADO EN MANGA IZQUIERDA SECRETARIA DE SALUD MEDIDA DE 3.83 X 11.10 CMS.

TELA 17: ATENAS CON REPELENTE BLANCO OPTICO.

COMPOSICIÓN: 78.5% POLIÉSTER, 21.5% ALGODÓN ±5%.

PESO: 177 GRS./M2. ±5%

TIPO DE LIGAMENTO VISUAL: TAFETÁN 1/1.

ETIQUETA: COLOCADA EN EL CENTRO DEL CUELLO INDICANDO MARCA O RAZÓN SOCIAL, TALLA, COMPOSICIÓN E INSTRUCCIONES SOBRE EL CUIDADO Y CONSERVACIÓN DE LA PRENDA, LA ETIQUETA DEBE SER LEGIBLE E INDELEBLE EN SU IMPRESIÓN.

963-080-0004-00 BATA COLOR BLANCO ÓPTICO PARA ODONTOLOGÍA MODELO MASCULINO.

RENGLÓN 28

DESCRIPCIÓN:

Bata 3/4 DE LARGO, FRENTE DE 2 PIEZAS,  MANGA LARGA DE UNA PIEZA, 3 BOLSAS DE PARCHE AL FRENTE, UNA SUPERIOR Y DOS INFERIORES, 3 BOTONES AL FRENTE No. 30 Y SUS RESPECTIVOS OJALES, CUELLO SPORT.

Espalda de 2 piezas CON 2 PINZAS UNA DE CADA LADO Y TRASLAPE INFERIOR, FAJO A LA ALTURA DE LA CINTURA INTEGRADO EN LAS PINZAS CON 2 BOTONES FIJOS No. 30.

LOGOTIPO: BORDADO EN MANGA IZQUIERDA SECRETARIA DE SALUD MEDIDA DE 3.83 X 11.10 CMS.

TELA 17: ATENAS CON REPELENTE BLANCO OPTICO.

COMPOSICIÓN: 78.5% POLIÉSTER, 21.5% ALGODÓN ±5%.

PESO: 177 GRS./M2. ±5%

TIPO DE LIGAMENTO VISUAL: TAFETÁN 1/1.

ETIQUETA: COLOCADA EN EL CENTRO DEL CUELLO INDICANDO MARCA O RAZÓN SOCIAL, TALLA, COMPOSICIÓN E INSTRUCCIONES SOBRE EL CUIDADO Y CONSERVACIÓN DE LA PRENDA, LA ETIQUETA DEBE SER LEGIBLE E INDELEBLE EN SU IMPRESIÓN.

963-005-0003-00 FILIPINA COLOR BLANCO ÓPTICO PARA ODONTOLOGÍA MODELO MASCULINO.

RENGLÓN 29

DESCRIPCIÓN:

FILIPINA MANGA CORTA, FRENTE DE 4 PIEZAS, CORTE FRANCÉS, 3 BOLSAS DE PARCHE, UNA SUPERIOR Y DOS INFERIORES, CIERRE DE PLASTICO SEPARABLE DE 50 CMS, CUELLO SPORT EN 2 PIEZAS, VISTA DEL HOMBRO A LA BASE.

ESPALDA DE 3 PIEZAS CON TRASLAPE INFERIOR Y PESPUNTE A 1/16” EN LA BATA Y EN LA COSTURA DEL CENTRO.

LOGOTIPO: BORDADO EN MANGA IZQUIERDA SECRETARIA DE SALUD MEDIDA DE 3.83 X 11.10 CMS.

TELA 17: ATENAS CON REPELENTE BLANCO OPTICO.

COMPOSICIÓN: 78.5% POLIÉSTER, 21.5% ALGODÓN ±5%.

PESO: 177 GRS./M2. ±5%

TIPO DE LIGAMENTO VISUAL: TAFETÁN 1/1.

ETIQUETA: COLOCADA EN EL CENTRO DEL CUELLO INDICANDO MARCA O RAZÓN SOCIAL, TALLA, COMPOSICIÓN E INSTRUCCIONES SOBRE EL CUIDADO Y CONSERVACIÓN DE LA PRENDA, LA ETIQUETA DEBE SER LEGIBLE E INDELEBLE EN SU IMPRESIÓN.

963-004-0001-00 BATA COLOR BLANCO PARA LABORATORIO MODELO FEMENINO.

RENGLÓN 30

DESCRIPCIÓN:

Bata LARGA ARRIBA DE LA RODILLA, FRENTE DE 2 PIEZAS,  MANGA LARGA DE UNA PIEZA, 3 BOLSAS DE PARCHE AL FRENTE, UNA SUPERIOR Y DOS INFERIORES, 3 BOTONES AL FRENTE No. 30 Y SUS RESPECTIVOS OJALES, CUELLO SPORT.

Espalda de 2 piezas CON 2 PINZAS UNA DE CADA LADO Y TRASLAPE INFERIOR, FAJO A LA ALTURA DE LA CINTURA INTEGRADO EN LAS PINZAS CON 2 BOTONES FIJOS No. 30.

LOGOTIPO: BORDADO EN MANGA IZQUIERDA SECRETARIA DE SALUD MEDIDA DE 3.83 X 11.10 CMS.

TELA 16: LIVERPOOL.

COMPOSICIÓN 100% ALGODÓN

PESO: 216 GRS./M2. ±5%

TIPO DE LIGAMENTO VISUAL: SARGA 3/1.

ETIQUETA: COLOCADA EN EL CENTRO DEL CUELLO INDICANDO MARCA O RAZÓN SOCIAL, TALLA, COMPOSICIÓN E INSTRUCCIONES SOBRE EL CUIDADO Y CONSERVACIÓN DE LA PRENDA, LA ETIQUETA DEBE SER LEGIBLE E INDELEBLE EN SU IMPRESIÓN.

963-003-0001-00 BATA COLOR BLANCO PARA LABORATORIO MODELO MASCULINO.

RENGLÓN 31

DESCRIPCIÓN:

Bata LARGA ARRIBA DE LA RODILLA, FRENTE DE 2 PIEZAS,  MANGA LARGA DE UNA PIEZA, 3 BOLSAS DE PARCHE AL FRENTE, UNA SUPERIOR Y DOS INFERIORES, 3 BOTONES AL FRENTE No. 30 Y SUS RESPECTIVOS OJALES, CUELLO SPORT, 2 VIVOS AL FRENTE PARA ACCESO AL PANTALON

Espalda de 2 piezas CON 2 PINZAS UNA DE CADA LADO Y TRASLAPE INFERIOR, FAJO A LA ALTURA DE LA CINTURA INTEGRADO EN LAS PINZAS CON 2 BOTONES FIJOS No. 30.

LOGOTIPO: BORDADO EN MANGA IZQUIERDA SECRETARIA DE SALUD MEDIDA DE 3.83 X 11.10 CMS.

TELA 16: LIVERPOOL.

COMPOSICIÓN 100% ALGODÓN

PESO: 216 GRS./M2. ±5%

TIPO DE LIGAMENTO VISUAL: SARGA 3/1.

ETIQUETA: COLOCADA EN EL CENTRO DEL CUELLO INDICANDO MARCA O RAZÓN SOCIAL, TALLA, COMPOSICIÓN E INSTRUCCIONES SOBRE EL CUIDADO Y CONSERVACIÓN DE LA PRENDA, LA ETIQUETA DEBE SER LEGIBLE E INDELEBLE EN SU IMPRESIÓN.

963-001-0015-00 SACO COLOR BLANCO PARA PSICOLOGÍA MODELO FEMENINO.

RENGLÓN 32

DESCRIPCIÓN:

SACO MANGA LARGA DE 2 PIEZAS TIPO SASTRE, FRENTE DE 2 PIEZAS QUE SE UNEN EN LA PARTE TRASERA, SOLAPA SEMIANCHA, 3 BOLSAS DE PARCHE AL FRENTE CON 2 INFERIORES Y UNA SUPERIOR, 2 BOTONES AL FRENTE No. 30, 4 PINZAS AL FRENTE 2 DE CADA LADO.

ESPALDA DE 2 PIEZAS CON TRASLAPE INFERIOR, CON PESPUNTE A 1/16” EN LA COSTURA DEL CENTRO.

LOGOTIPO: BORDADO EN MANGA IZQUIERDA SECRETARIA DE SALUD MEDIDA DE 3.83 X 11.10 CMS.

TELA 19: VERONA PREMIUM

COMPOSICIÓN: 63.6% POLIÉSTER, 36.4% ALGODÓN ±5%.

PESO: 183 GRS./M2. ±5%

TIPO DE LIGAMENTO VISUAL: SARGA 2/1.

ETIQUETA: COLOCADA EN EL CENTRO DEL CUELLO INDICANDO MARCA O RAZÓN SOCIAL, TALLA, COMPOSICIÓN E INSTRUCCIONES SOBRE EL CUIDADO Y CONSERVACIÓN DE LA PRENDA, LA ETIQUETA DEBE SER LEGIBLE E INDELEBLE EN SU IMPRESIÓN.

963-001-0016-00 SACO COLOR BLANCO PARA PSICOLOGÍA MODELO MASCULINO.

RENGLÓN 33

DESCRIPCIÓN:

SACO MANGA LARGA DE 2 PIEZAS TIPO SASTRE, FRENTE DE 2 PIEZAS QUE SE UNEN EN LA PARTE TRASERA, SOLAPA SEMIANCHA, 3 BOLSAS DE PARCHE AL FRENTE CON 2 INFERIORES Y UNA SUPERIOR, 2 BOTONES AL FRENTE No. 30, 4 PINZAS AL FRENTE 2 DE CADA LADO.

ESPALDA DE 2 PIEZAS CON TRASLAPE INFERIOR, CON PESPUNTE A 1/16” EN LA PIEZA DEL CENTRO.

LOGOTIPO: BORDADO EN MANGA IZQUIERDA SECRETARIA DE SALUD MEDIDA DE 3.83 X 11.10 CMS.

TELA 19: VERONA PREMIUM

COMPOSICIÓN: 63.6% POLIÉSTER, 36.4% ALGODÓN ±5%.

PESO: 183 GRS./M2. ±5%

TIPO DE LIGAMENTO VISUAL: SARGA 2/1.

ETIQUETA: COLOCADA EN EL CENTRO DEL CUELLO INDICANDO MARCA O RAZÓN SOCIAL, TALLA, COMPOSICIÓN E INSTRUCCIONES SOBRE EL CUIDADO Y CONSERVACIÓN DE LA PRENDA, LA ETIQUETA DEBE SER LEGIBLE E INDELEBLE EN SU IMPRESIÓN.

963-023-0002-00 FILIPINA COLOR ROSA PARA NUTRICIÓN MODELO FEMENINO.

RENGLÓN 34

DESCRIPCIÓN:

FILIPINA MANGA CORTA, FRENTE DE 4 PIEZAS, CORTE FRANCÉS, 3 BOLSAS DE PARCHE, UNA SUPERIOR Y 2 INFERIORES, CIERRE DE PLÁSTICO SEPARABLE DE 45 CMS., CUELLO SPORT DE UNA PIEZA, VISTA DEL HOMBRO A LA BASE.

ESPALDA DE 3 PIEZAS, CORTE FRANCÉS CON UNA FAJO A LA ALTURA DE LA CINTURA.

LOGOTIPO: BORDADO EN MANGA IZQUIERDA SECRETARIA DE SALUD MEDIDA DE 3.83 X 11.10 CMS.

TELA 19: VERONA PREMIUM

COMPOSICIÓN: 63.6% POLIÉSTER, 36.4% ALGODÓN ±5%.

PESO: 183 GRS./M2. ±5%

TIPO DE LIGAMENTO VISUAL: SARGA 2/1.

ETIQUETA: COLOCADA EN EL CENTRO DEL CUELLO INDICANDO MARCA O RAZÓN SOCIAL, TALLA, COMPOSICIÓN E INSTRUCCIONES SOBRE EL CUIDADO Y CONSERVACIÓN DE LA PRENDA, LA ETIQUETA DEBE SER LEGIBLE E INDELEBLE EN SU IMPRESIÓN.

963-023-0003-00 FILIPINA COLOR BLANCO PARA NUTRICIÓN MODELO MASCULINO.

RENGLÓN 35

DESCRIPCIÓN:

FILIPINA MANGA CORTA, FRENTE DE 4 PIEZAS, CORTE FRANCÉS, 3 BOLSAS DE PARCHE, UNA SUPERIOR Y DOS INFERIORES, CIERRE DE PLASTICO SEPARABLE DE 50 CMS, CUELLO SPORT EN 2 PIEZAS, VISTA DEL HOMBRO A LA BASE.

ESPALDA DE 3 PIEZAS CON TRASLAPE INFERIOR Y PESPUNTE A 1/16” EN LA BATA Y EN LA COSTURA DEL CENTRO.

LOGOTIPO: BORDADO EN MANGA IZQUIERDA SECRETARIA DE SALUD MEDIDA DE 3.83 X 11.10 CMS.

TELA 19: VERONA PREMIUM

COMPOSICIÓN: 63.6% POLIÉSTER, 36.4% ALGODÓN ±5%.

PESO: 183 GRS./M2. ±5%

TIPO DE LIGAMENTO VISUAL: SARGA 2/1.

ETIQUETA: COLOCADA EN EL CENTRO DEL CUELLO INDICANDO MARCA O RAZÓN SOCIAL, TALLA, COMPOSICIÓN E INSTRUCCIONES SOBRE EL CUIDADO Y CONSERVACIÓN DE LA PRENDA, LA ETIQUETA DEBE SER LEGIBLE E INDELEBLE EN SU IMPRESIÓN.

963-106-0013-00 FILIPINA COLOR AZUL CIELO PARA TRABAJO SOCIAL MODELO FEMENINO.

RENGLÓN 36

DESCRIPCIÓN:

FILIPINA MANGA CORTA, FRENTE DE 4 PIEZAS, CORTE FRANCÉS, 3 BOLSAS DE PARCHE, UNA SUPERIOR Y 2 INFERIORES, CIERRE DE PLÁSTICO SEPARABLE DE 45 CMS., CUELLO SPORT DE UNA PIEZA, VISTA DEL HOMBRO A LA BASE.

ESPALDA DE 3 PIEZAS, CORTE FRANCÉS CON UNA FAJO A LA ALTURA DE LA CINTURA.

LOGOTIPO: BORDADO EN MANGA IZQUIERDA SECRETARIA DE SALUD MEDIDA DE 3.83 X 11.10 CMS.

TELA 19: VERONA PREMIUM

COMPOSICIÓN: 63.6% POLIÉSTER, 36.4% ALGODÓN ±5%.

PESO: 183 GRS./M2. ±5%

TIPO DE LIGAMENTO VISUAL: SARGA 2/1.

ETIQUETA: COLOCADA EN EL CENTRO DEL CUELLO INDICANDO MARCA O RAZÓN SOCIAL, TALLA, COMPOSICIÓN E INSTRUCCIONES SOBRE EL CUIDADO Y CONSERVACIÓN DE LA PRENDA, LA ETIQUETA DEBE SER LEGIBLE E INDELEBLE EN SU IMPRESIÓN.

963-106-0014-00 FILIPINA COLOR AZUL CIELO PARA TRABAJO SOCIAL MODELO MASCULINO.

RENGLÓN 37

DESCRIPCIÓN

FILIPINA MANGA CORTA, FRENTE DE 4 PIEZAS, CORTE FRANCÉS, 3 BOLSAS DE PARCHE, UNA SUPERIOR Y DOS INFERIORES, CIERRE DE PLASTICO SEPARABLE DE 50 CMS, CUELLO SPORT EN 2 PIEZAS, VISTA DEL HOMBRO A LA BASE.

ESPALDA DE 3 PIEZAS CON TRASLAPE INFERIOR Y PESPUNTE A 1/16” EN LA BATA Y EN LA COSTURA DEL CENTRO.

LOGOTIPO: BORDADO EN MANGA IZQUIERDA SECRETARIA DE SALUD MEDIDA DE 3.83 X 11.10 CMS.

TELA 19: VERONA PREMIUM

COMPOSICIÓN: 63.6% POLIÉSTER, 36.4% ALGODÓN ±5%.

PESO: 183 GRS./M2. ±5%

TIPO DE LIGAMENTO VISUAL: SARGA 2/1.

ETIQUETA: COLOCADA EN EL CENTRO DEL CUELLO INDICANDO MARCA O RAZÓN SOCIAL, TALLA, COMPOSICIÓN E INSTRUCCIONES SOBRE EL CUIDADO Y CONSERVACIÓN DE LA PRENDA, LA ETIQUETA DEBE SER LEGIBLE E INDELEBLE EN SU IMPRESIÓN.

963-140-0007-00 BATA COLOR AZUL MARINO PARA PERSONAL DE ALMACÉN, MANTENIMIENTO INTENDENCIA Y LAVANDERÍA MODELO FEMENINO.

Hace juego con 963-119-0008-00

RENGLÓN 38

DESCRIPCIÓN:

BATA ¾ DE LARGO, FRENTE DE 2 PIEZAS, MANGA CORTA, CUELLO SPORT, CUBRE BOTÓN AL FRENTE CON 4 BOTONES OCULTOS NO. 30, 3 BOLSAS DE PARCHE 2 INFERIORES Y UNA SUPERIOR.

ESPALDA DE 2 PIEZAS CON TRASLAPE INFERIOR CON PESPUNTE A 1/16” EN LA COSTURA DEL CENTRO.

LOGOTIPO: BORDADO EN MANGA IZQUIERDA SECRETARIA DE SALUD MEDIDA DE 3.83 X 11.10 CMS.

TELA 7: MIAMI AZUL MARINO

COMPOSICIÓN 59.6 % ALGODON 40.4 % POLIESTER ±5%.

PESO: 218 GRS./M2. ±5%

TIPO DE LIGAMENTO VISUAL: SARGA 3/1.

ETIQUETA: COLOCADA EN EL CENTRO DEL CUELLO INDICANDO MARCA O RAZÓN SOCIAL, TALLA, COMPOSICIÓN E INSTRUCCIONES SOBRE EL CUIDADO Y CONSERVACIÓN DE LA PRENDA, LA ETIQUETA DEBE SER LEGIBLE E INDELEBLE EN SU IMPRESIÓN.

963-119-0008-00 PANTALÓN COLOR AZUL MARINO PARA PERSONAL DE ALMACÉN, MANTENIMIENTO INTENDENCIA Y LAVANDERÍA MODELO FEMENINO.

Hace juego con 963-140-0007-00

RENGLÓN 39

DESCRIPCIÓN:

PANTALÓN FRENTE DE 2 PIEZAS, UNA BOLSITA OCULTA DE LADO DERECHO CON ENTRADA EN LA PARTE DE LA PRETINA, DOS PINZAS AL FRENTE, CIERRE DE PLÁSTICO REFORZADO DE 18 CMS, PRETINA AL FRENTE CON PELLON, OJAL Y BOTÓN NO. 24.

TRASERO DE 2 PIEZAS CON ELÁSTICO DE 1 ½ PULGADAS Y 3 PESPUNTES PARA FIJARLO.

TELA 7: MIAMI AZUL MARINO

COMPOSICIÓN 59.6 % ALGODON 40.4 % POLIESTER ±5%.

PESO: 218 GRS./M2. ±5%

TIPO DE LIGAMENTO VISUAL: SARGA 3/1.

TELA 3: PELLÓN

COMPOSICIÓN: 100% POLIÉSTER.

PESO: 52 GRS/M2 ±5%.

TIPO DE LIGAMENTO VISUAL: NO APLICA

ETIQUETA: INDICANDO MARCA O RAZÓN SOCIAL, TALLA, COMPOSICIÓN E INSTRUCCIONES SOBRE EL CUIDADO Y CONSERVACIÓN DE LA PRENDA, LA ETIQUETA DEBE SER LEGIBLE E INDELEBLE EN SU IMPRESIÓN.

963-301-0001-00 BORCEGUÍ PARA ALMACÉN, MANTENIMIENTO, AGROPECUARIO

INTENDENCIA Y JARDINERÍA MODELO MASCULINO Y FEMENINO.

RENGLÓN 40

BOTA TIPO BORCEGUÍ COLOR NEGRO, CORTE CUERO GANADO VACUNO CURTIDO AL CROMO, FORRO CHINELA DE MATERIAL TEXTIL SINTÉTICO NO TEJIDO BASE POLIÉSTER, LATERALES DE MATERIAL TEXTIL SINTÉTICO TEJIDO BASE POLIÉSTER, CASCO CELASTIC, CONTRAFUERTE DE CELASTIC, PLANTA COMPLETA DE MATERIAL SINTÉTICO, PLANTILLA MATERIAL TEXTIL SINTÉTICO CON ACOJINAMIENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO, SUELA DE HULE EN UNA SOLA PIEZA, 6 OJILLOS PERFORACIONES EN CADA LADO, AGUJETAS TEJIDO REDONDO DE POLIÉSTER CON ALMA DE ALGODÓN Y HERRETES DE PLÁSTICO EN LOS EXTREMOS, LENGÜETA DE CUERO GANADO VACUNO Y MATERIAL SINTÉTICO, BULLÓN DE MATERIAL SINTÉTICO CON RELLENO DE ESPUMA DE POLIURETANO, SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN PEGADO.

963-101-0001-00 BATA COLOR AZUL MARINO PARA PERSONAL DE ALMACÉN, MANTENIMIENTO

INTENDENCIA Y LAVANDERÍA MODELO MASCULINO.

Hace juego con 963-138-0001-00

RENGLÓN 41

DESCRIPCIÓN:

BATA ¾ DE LARGO, FRENTE DE 2 PIEZAS, MANGA CORTA, CUELLO SPORT, CUBRE BOTÓN AL FRENTE Y 4 BOTONES OCULTOS NO. 30, 3 BOLSAS DE PARCHE 2 INFERIORES Y UNA SUPERIOR, ABERTURAS EN LOS COSTADOS PARA ACCESO AL PANTALÓN.

ESPALDA DE 2 PIEZAS CON TRASLAPE INFERIOR Y PESPUNTE A 1/16” EN LA COSTURA DEL CENTRO.

LOGOTIPO: BORDADO EN MANGA IZQUIERDA SECRETARIA DE SALUD MEDIDA DE 3.83 X 11.10 CMS.

TELA 7: MIAMI AZUL MARINO

COMPOSICIÓN 59.6 % ALGODON 40.4 % POLIESTER ±5%.

PESO: 218 GRS./M2. ±5%

TIPO DE LIGAMENTO VISUAL: SARGA 3/1.

ETIQUETA: COLOCADA EN EL CENTRO DEL CUELLO INDICANDO MARCA O RAZÓN SOCIAL, TALLA, COMPOSICIÓN E INSTRUCCIONES SOBRE EL CUIDADO Y CONSERVACIÓN DE LA PRENDA, LA ETIQUETA DEBE SER LEGIBLE E INDELEBLE EN SU IMPRESIÓN.

963-138-0001-00 PANTALÓN COLOR AZUL MARINO PARA PERSONAL DE ALMACÉN, MANTENIMIENTO INTENDENCIA Y LAVANDERÍA MODELO MASCULINO.

Hace juego con 963-101-0001-00

RENGLÓN 42

DESCRIPCIÓN:

PANTALÓN TIPO DOCKERS, 4 PLIEGUES AL FRENTE 2 DE CADA LADO, PRETINA DE 1 ½ PULGADA DE ANCHO CON PELLON, 5 A 7 PRESILLAS DEPENDIENDO LA TALLA, 2 BOLSAS DIAGONALES AL FRENTE, CIERRE METÁLICO DE 18 CMS. SEMIREFORZADO AL COLOR  DE LA PRENDA,   OJAL Y BOTÓN AL FRENTE NO. 24.

TRASERO DE 2 PIEZAS CON 2 BOLSAS DE VIVO.

TELA 7: MIAMI AZUL MARINO

COMPOSICIÓN 59.6 % ALGODON 40.4 % POLIESTER ±5%.

PESO: 218 GRS./M2. ±5%

TIPO DE LIGAMENTO VISUAL: SARGA 3/1.

TELA 3: PELLÓN

COMPOSICIÓN: 100% POLIÉSTER.

PESO: 52 GRS/M2 ±5%.

TIPO DE LIGAMENTO VISUAL: NO APLICA

BOLSAS

TELA 9: BRAMANTE

COMPOSICIÓN: 52.6 % POLIÉSTER 47.4% ALGODON ±5%.

PESO 138 GRS/M2 ±5%.

TIPO DE LIGAMENTO VISUAL: TAFETÁN 1/1.

ETIQUETA: INDICANDO MARCA O RAZÓN SOCIAL, TALLA, COMPOSICIÓN E INSTRUCCIONES SOBRE EL CUIDADO Y CONSERVACIÓN DE LA PRENDA, LA ETIQUETA DEBE SER LEGIBLE E INDELEBLE EN SU IMPRESIÓN.

963-132-0001-00 FAJA PARA ALMACÉN, MANTENIMIENTO, CAMILLEROS E INTENDENCIA MODELO MASCULINO Y FEMENINO.

RENGLÓN 43

DESCRIPCIÓN:

FAJA CON SOPORTE LIGERO DE TELA ELÁSTICA DE 8” CON TIRANTES ELÁSTICOS AJUSTABLES, BANDA ELÁSTICA STANDARD DE 10.1 CM (4”) DE ANCHO, TIRANTES ELÁSTICOS DE 32 MM. CON HEBILLA DE AJUSTE, AMARRE FRONTAL CON GANCHO Y FELPA DE 10.1 CM (4”), CON 3ER CINTO FIJO, CON 5 VARILLAS EN LA ESPALDA, 4 VARILLAS DE 6” X ½” EN COSTADOS Y 1 VARILLA DE 6” X 1” EN EL CENTRO.

963-091-0001-00 GUANTE PARA ALMACÉN Y MANTENIMIENTO MODELO MASCULINO Y FEMENINO.

RENGLÓN 44

DESCRIPCIÓN:

GUANTES COLOR GRIS, DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS METÁLICOS RESISTENTE A LA ABRASIÓN, ACEITES Y GRASAS, DE UNA CALIDAD SUPERIOR, CONFECCIONADO SOBRE UN GUANTE DE NYLON SIN COSTURAS Y REVESTIDO EN PALMA Y DEDOS CON NITRILO NBR (NITRILO ENGOMADO)

MATERIAL: NYLON REVESTIDO DE NITRILO.

963-054-0008-00 FILIPINA CHEF, PANTALÓN Y MANDIL COLOR BLANCO PARA COCINA MODELO FEMENINO. Hace juego con 963-115-0002-00

RENGLÓN 45

DESCRIPCIÓN:

FILIPINA MANGA DE 2 PIEZAS LARGO ¾ CON PUÑO REDONDEADO, FRENTE CRUZADO DE 2 PIEZAS CON 12 BOTONES NO. 24 COLOR NEGRO, BIES NEGRO CON PIOLA INTEGRADA EN EL FILO DE LA ALETILLA, CUELLO MAO, INTERIOR DEL CUELLO MAO E INTERIOR DE LOS PUÑOS COLOR NEGRO TELA TERGAL CATALÁN 100% POLIÉSTER, UNA BOLSA DE PARCHE FRENTE SUPERIOR IZQUIERDO, CRUCE PARA MUJER.

ESPALDA DE 3 PIEZAS CORTE PRINCESA.

LOGOTIPO: BORDADO EN MANGA IZQUIERDA SECRETARIA DE SALUD MEDIDA DE 3.83 X 11.10 CMS.

DESCRIPCIÓN:

PANTALÓN FRENTE DE 2 PIEZAS, 2 BOLSAS DIAGONALES AL FRENTE DE LA MISMA TELA, DOS PINZAS AL FRENTE, CIERRE DE PLÁSTICO DE 18 CMS. REFORZADO, PRETINA CON PELLON AL FRENTE CON OJAL Y BOTÓN NO. 24.

TRASERO DE 2 PIEZAS CON ELÁSTICO DE 1 ½” Y 3 PESPUNTES PARA FIJARLO.

DESCRIPCIÓN:

MANDIL TIPO CARNICERO, 2 BOLSAS DE PARCHE INFERIORES, LARGO 80 CMS., UN PAR DE TIRAS EN LA CINTURA DE LA MISMA TELA Y UNA EN LA PARTE SUPERIOR.

TELA 16: LIVERPOOL BLANCO

COMPOSICIÓN 100% ALGODÓN

PESO: 216 GRS./M2. ±5%

TIPO DE LIGAMENTO VISUAL: SARGA 3/1.

TELA 3: PELLÓN

COMPOSICIÓN: 100% POLIÉSTER.

PESO: 52 GRS/M2 ±5%.

TIPO DE LIGAMENTO VISUAL: NO APLICA

ETIQUETA: INDICANDO MARCA O RAZÓN SOCIAL, TALLA, COMPOSICIÓN E INSTRUCCIONES SOBRE EL CUIDADO Y CONSERVACIÓN DE LA PRENDA, LA ETIQUETA DEBE SER LEGIBLE E INDELEBLE EN SU IMPRESIÓN.

963-303-0001-00 ZAPATO COLOR BLANCO PARA COCINA MODELO FEMENINO

RENGLÓN 46

DESCRIPCIÓN:

CALZADO COLOR BLANCO, CORTE CUERO GANADO VACUNO, FORRO CHINELA CON ENTRETELA Y TRICOT, LATERALES CUERO GANADO PORCINO, TALÓN MATERIAL SINTÉTICO, 6 OJILLOS METÁLICOS EN CADA CHALECO, AGUJETAS TEJIDO REDONDO DE POLIÉSTER.

PLANTA EN 2 CAPAS, UNA SUPERIOR COMPLETA DE FIBRA DE CELULOSA Y UNA INFERIOR QUE ABARCA EL TALÓN Y LA PARTE DEL ENFRANQUE DE FIBRA CELULOSA.

PLANTILLA COMPLETA DE CUERO GANADO PORCINO CON ACOJINAMIENTO DE LÁTEX.

SUELA DE POLIURETANO, SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN PEGADO.

TELA 10: TRICOT

COMPOSICIÓN 100% POLIÉSTER

PESO: 40 GRS/M2 ±5%

TIPO DE LIGAMENTO VISUAL: JERSEY

TELA 11: ENTRETELA

COMPOSICIÓN: 69.2% POLIESTER 30.8% VISCOSA

PESO: 79 GRS/M2 ±5%

TIPO DE LIGAMENTO VISUAL: GASA

963-054-0009-00 FILIPINA PARA CHEF, PANTALÓN Y MANDIL COLOR BLANCO PARA COCINA MODELO MASCULINO.

Hace juego con 963-115-0001-00

RENGLÓN 47

DESCRIPCIÓN:

FILIPINA MANGA DE 2 PIEZAS LARGO ¾ CON PUÑO REDONDEADO, FRENTE CRUZADO DE 2 PIEZAS CON 12 BOTONES NO. 24 COLOR NEGRO, BIES NEGRO CON PIOLA INTEGRADA EN EL FILO DE LA ALETILLA, CUELLO MAO, INTERIOR DEL CUELLO MAO E INTERIOR DE LOS PUÑOS COLOR NEGRO TELA TERGAL CATALÁN 100% POLIÉSTER, UNA BOLSA DE PARCHE FRENTE SUPERIOR IZQUIERDO, CRUCE PARA HOMBRE.

ESPALDA DE 3 PIEZAS CORTE PRINCESA

LOGOTIPO: BORDADO EN MANGA IZQUIERDA SECRETARIA DE SALUD MEDIDA DE 3.83 X 11.10 CMS.

DESCRIPCIÓN:

PANTALÓN CORTE RECTO, PRETINA DE 1 ½ PULGADA DE ANCHO CON PELLON, 5 A 7 PRESILLAS DEPENDIENDO LA TALLA, 2 BOLSAS DIAGONALES AL FRENTE, CIERRE METÁLICO DE 18 CMS. SEMIREFORZADO AL COLOR DE LA PRENDA, OJAL Y BOTÓN AL FRENTE.

TRASERO DE 2 PIEZAS CON 2 BOLSAS DE VIVO TIPO OJAL.

DESCRIPCIÓN:

MANDIL TIPO CARNICERO, 2 BOLSAS DE PARCHE INFERIORES, LARGO 1.00 MT., UN PAR DE TIRAS EN LA CINTURA DE LA MISMA TELA Y UNA EN LA PARTE SUPERIOR.

TELA 16: LIVERPOOL BLANCO

COMPOSICIÓN 100% ALGODÓN

PESO: 216 GRS./M2. ±5%

TIPO DE LIGAMENTO VISUAL: SARGA 3/1.

TELA 3: PELLÓN

COMPOSICIÓN: 100% POLIÉSTER.

PESO: 52 GRS/M2 ±5%.

TIPO DE LIGAMENTO VISUAL: NO APLICA

ETIQUETA: INDICANDO MARCA O RAZÓN SOCIAL, TALLA, COMPOSICIÓN E INSTRUCCIONES SOBRE EL CUIDADO Y CONSERVACIÓN DE LA PRENDA, LA ETIQUETA DEBE SER LEGIBLE E INDELEBLE EN SU IMPRESIÓN.

963-304-0001-00 ZAPATO COLOR BLANCO PARA COCINA MODELO MASCULINO

RENGLÓN 48

DESCRIPCIÓN

CALZADO COLOR BLANCO, PIEL NAPA, CORTE DE 5 PIEZAS POR PIE, CHINELA LISA, LENGUA, 2 TALONES LATERALES Y UNA TIRILLA DE REMATE AL FINAL DEL TALON, 8 OJILLOS POR PIE COLOR BLANCO, AGUJETA DE 90 CMS. CON HERRETES, FORRO ¾ DE FLOR DE CERDO, PUNTA INTERIOR CON ENTRETELA Y TRICOT, PLANTILLA FLOR DE CERDO DE PUNTA A TALON Y SEGUNDA PLANTILLA DE PUNTA A TALON EN LATEX 3 MM, PLANTA CON COSTILLA DEL TALON AL ENFRANQUE, TALON DE CARTON, PIEDRA DEL TALON AL ENFRANQUE Y PLANTILLA DE SELTEC CON EVA DE 2 DE PUNTA A LATON, SUELA DE POLIURETANO.

TELA 10: TRICOT

COMPOSICIÓN 100% POLIÉSTER

PESO: 40 GRS/M2 ±5%

TIPO DE LIGAMENTO VISUAL: JERSEY

TELA 11: ENTRETELA

COMPOSICIÓN: 69.2% POLIESTER 30.8% VISCOSA

PESO: 79 GRS/M2 ±5%

TIPO DE LIGAMENTO VISUAL: GASA

963-115-0001-00 GORRO BLANCO PARA COCINA MODELO MASCULINO.

Hace juego con 963-054-0009-00

RENGLÓN 49

DESCRIPCIÓN:

GORRO: UNA PARTE REDONDEADA SUPERIOR, 2 INFERIORES CON 2 TIRAS PARA AJUSTE EN LA PARTE TRASERA.

TELA 6: AMBAZADOR BLANCO

COMPOSICIÓN 71.5% POLIÉSTER 28.5% ALGODÓN ±5%

PESO: 126 GRS/M2. ±5%

TIPO DE LIGAMENTO VISUAL: TAFETÁN

ETIQUETA: INDICANDO MARCA O RAZÓN SOCIAL, TALLA, COMPOSICIÓN E INSTRUCCIONES SOBRE EL CUIDADO Y CONSERVACIÓN DE LA PRENDA, LA ETIQUETA DEBE SER LEGIBLE E INDELEBLE EN SU IMPRESIÓN.

963-115-0002-00 Turbante blanco para cocina modelo femenino.

Hace juego con 963-054-0008-00

RENGLÓN 50

DESCRIPCIÓN:

TURBANTE PARA DAMA CON DOS TIRAS DE AMARRE EN LA PARTE POSTERIOR.

TELA 6: AMBAZADOR BLANCO

COMPOSICIÓN 71.5% POLIÉSTER 28.5% ALGODÓN ±5%

PESO: 126 GRS/M2. ±5%

TIPO DE LIGAMENTO VISUAL: TAFETÁN

ETIQUETA: INDICANDO MARCA O RAZÓN SOCIAL, TALLA, COMPOSICIÓN E INSTRUCCIONES SOBRE EL CUIDADO Y CONSERVACIÓN DE LA PRENDA, LA ETIQUETA DEBE SER LEGIBLE E INDELEBLE EN SU IMPRESIÓN.

963-107-0016-00 BLUSA COLOR BLANCO MANGA LARGA

PARA ADMINISTRATIVO Y ESTADÍSTICAS MODELO FEMENINO.

RENGLÓN 51

DESCRIPCIÓN

Blusa manga LARGA CON PUÑO, FRENTE DE 2 PIEZAS CON 2 PINZAS VERTICALES UNA DE CADA LADO, 7 BOTONES AL FRENTE No. 20 Y UNO EN CADA PUÑO, CUELLO Y PIE DE CUELLO.

ESPALDA DE UNA PIEZA CON 2 PINZAS VERTICALES UNA DE CADA LADO, BASTILLA CON FALDON REDONDEADO.

LOGOTIPO: BORDADO EN MANGA IZQUIERDA SECRETARIA DE SALUD MEDIDA DE 3.83 X 11.10 CMS.

TELA 15: PREMIER

COMPOSICIÓN: 53.8% POLIÉSTER 46.2% ALGODÓN ±5%

PESO: 122 GRS/M2 ±5%

TIPO DE LIGAMENTO VISUAL: TAFETAN 1/1.

ETIQUETA: COLOCADA EN EL CENTRO DEL CUELLO INDICANDO MARCA O RAZÓN SOCIAL, TALLA, COMPOSICIÓN E INSTRUCCIONES SOBRE EL CUIDADO Y CONSERVACIÓN DE LA PRENDA, LA ETIQUETA DEBE SER LEGIBLE E INDELEBLE EN SU IMPRESIÓN.

963-108-0018-00 CAMISA COLOR BLANCO MANGA LARGA

PARA ADMINISTRATIVO Y ESTADÍSTICAS MODELO MASCULINO.

RENGLÓN 52

DESCRIPCIÓN:

CAMISA MANGA LARGA CON PUÑO Y PELLON, CUELLO Y PIE DE CUELLO CON PELLON, OJAL Y BOTÓN No. 15 EN LA PUNTA DEL CUELLO, ALETILLA AL FRENTE CON DOBLE PESPUNTE, PESPUNTES A ¼” EN LA SISA, CUELLO Y BATA, UNA BOLSA DE PARCHE REDONDEADA EN EL FRENTE SUPERIOR IZQUIERDO, 7 BOTONES AL FRENTE No. 18.

ESPALDA DE 2 PIEZAS, FUELLE EN LA PARTE CENTRAL Y UNA PRESILLA DE ADORNO INTEGRADA EN EL FUELLE.

LOGOTIPO: BORDADO EN MANGA IZQUIERDA SECRETARIA DE SALUD MEDIDA DE 3.83 X 11.10 CMS.

TELA 15: PREMIER

COMPOSICIÓN: 53.8% POLIÉSTER 46.2% ALGODÓN ±5%

PESO: 122 GRS/M2 ±5%

TIPO DE LIGAMENTO VISUAL: TAFETAN 1/1.

TELA 3: PELLÓN

COMPOSICIÓN: 100% POLIÉSTER.

PESO: 52 GRS/M2 ±5%.

TIPO DE LIGAMENTO VISUAL: NO APLICA.

ETIQUETA: COLOCADA EN EL CENTRO DEL CUELLO INDICANDO MARCA O RAZÓN SOCIAL, TALLA, COMPOSICIÓN E INSTRUCCIONES SOBRE EL CUIDADO Y CONSERVACIÓN DE LA PRENDA, LA ETIQUETA DEBE SER LEGIBLE E INDELEBLE EN SU IMPRESIÓN.

963-070-0003-00 PANTALÓN DE MEZCLILLA PARA VECTORES MODELO FEMENINO.

Hace juego vectores con 963-071-0004-00

RENGLÓN 53

DESCRIPCIÓN

PANTALÓN ESTILO JEANS, CIERRE METÁLICO DE 15 A 18 CMS. DEPENDIENDO DE LA TALLA, PIERNA RECTA, TERMINADOS CON DOBLE PESPUNTE, LAVADO Y SUAVIZADO, 2 BOLSAS REDONDEADAS AL FRENTE, BOLSAS INTERIORES DE TELA ATENAS CON REPELENTE, UNA BOLSA SECRETA DEL LADO DERECHO, REMACHES DE HILO EN LAS BOLSAS Y EN LA BOLSA SECRETA, 5 A 7 PRESILLAS DEPENDIENDO LA TALLA, BOTÓN METÁLICO AL FRENTE, HILO COLOR OCRE.

TRASERO DE 4 PIEZAS, 2 CUCHILLAS ARRIBA DE LAS BOLSAS Y DOS TRASEROS Y 2 BOLSAS DE PARCHE.

TELA 13: NIKITA SÚPER DARK

COMPOSICIÓN: 82.3% ALGODÓN 16.0% POLIÉSTER 1.7% ELASTANO ±5%

PESO: 331 GRS/M2 ±5%

TIPO DE LIGAMENTO VISUAL: SARGA 2/1.

BOLSAS:

TELA 17: ATENAS CON REPELENTE BLANCO OPTICO.

COMPOSICIÓN: 78.5% POLIÉSTER, 21.5% ALGODÓN ±5%.

PESO: 177 GRS./M2. ±5%

TIPO DE LIGAMENTO VISUAL: TAFETÁN 1/1.

ETIQUETA: INDICANDO MARCA O RAZÓN SOCIAL, TALLA, COMPOSICIÓN E INSTRUCCIONES SOBRE EL CUIDADO Y CONSERVACIÓN DE LA PRENDA, LA ETIQUETA DEBE SER LEGIBLE E INDELEBLE EN SU IMPRESIÓN.

963-071-0004-00 BLUSA COLOR BEIGE PARA VECTORES MODELO FEMENINO.

Hace juego con 963-070-0003-00, 963-079-0002-00

RENGLÓN 54

DESCRIPCIÓN

BLUSA MANGA LARGA, PUÑO CON OJAL Y BOTÓN NO. 18, FRENTE DE 2 PIEZAS, FRENTE DERECHO CON ALETILLA CON DOBLE PESPUNTE, cuello Y PIE DE CUELLO CON PELLON, OJAL Y BOTÓN No. 15 EN LA PUNTA DEL CUELLO, 7 BOTONES No. 18, 2 bolsaS de parche AL frente CON CARTERAS OJAL Y BOTÓN No. 18 EN CADA CARTERA, CON FALDÓN REDONDEADO.

espalda De 2 piezas, fuelle en la parte central Y UNA PRESILLA DE ADORNO INTEGRADA EN EL FUELLE.

LOGOTIPO: BORDADO EN MANGA IZQUIERDA SECRETARIA DE SALUD MEDIDA DE 3.83 X 11.10 CMS.

TELA 12: RASO SATÍN BEIGE

COMPOSICIÓN: 100% ALGODÓN

PESO: 328 GRS/M2 ±5%

TIPO DE LIGAMENTO VISUAL: RASO 4/1.

TELA 3: PELLÓN

COMPOSICIÓN: 100% POLIÉSTER.

PESO: 52 GRS/M2 ±5%.

TIPO DE LIGAMENTO VISUAL: NO APLICA

ETIQUETA: COLOCADA EN EL CENTRO DEL CUELLO INDICANDO MARCA O RAZÓN SOCIAL, TALLA, COMPOSICIÓN E INSTRUCCIONES SOBRE EL CUIDADO Y CONSERVACIÓN DE LA PRENDA, LA ETIQUETA DEBE SER LEGIBLE E INDELEBLE EN SU IMPRESIÓN.

963-320-0002-00 BOTA TIPO BORCEGUÍ PARA VECTORES PERSONAL FEMENINO

RENGLÓN 55

DESCRIPCIÓN:

BOTA TIPO BORCEGUÍ COLOR NEGRO, CORTE CUERO GANADO VACUNO CURTIDO AL CROMO, FORRO CHINELA DE MATERIAL TEXTIL SINTÉTICO NO TEJIDO BASE POLIÉSTER, LATERALES DE MATERIAL TEXTIL SINTÉTICO TEJIDO BASE POLIÉSTER, CASCO CELASTIC, CONTRAFUERTE DE CELASTIC, PLANTA COMPLETA DE MATERIAL SINTÉTICO, PLANTILLA MATERIAL TEXTIL SINTÉTICO CON ACOJINAMIENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO, SUELA DE HULE EN UNA SOLA PIEZA, 6 OJILLOS PERFORACIONES EN CADA LADO, AGUJETAS TEJIDO REDONDO DE POLIÉSTER CON ALMA DE ALGODÓN Y HERRETES DE PLÁSTICO EN LOS EXTREMOS, LENGÜETA DE CUERO GANADO VACUNO Y MATERIAL SINTÉTICO, BULLÓN DE MATERIAL SINTÉTICO CON RELLENO DE ESPUMA DE POLIURETANO, SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN PEGADO.

963-070-0002-00 PANTALÓN DE MEZCLILLA PARA VECTORES MODELO MASCULINO.

Hace juego con 963-071-0003-00

RENGLÓN 56

DESCRIPCIÓN

Pantalón estilo jeans, cierre metálico de 15 a 18 cms. Dependiendo de la talla, pierna recta, terminados de doble pespunte, tono proceso Stone, 2 bolsas redondeadas al frente CON BOLSAS INTERIORES DE TELA ATENAS CON REPELENTE, una bolsa secreta del lado derecho, remaches metálicos en las bolsas y en la bolsa secreta, 5 a 7 presillas dependiendo la talla, botón metálico al frente, HILO COLOR OCRE.

Trasero de 4 piezas, 2 cuchillas arriba de las bolsas, 2 bolsas de parche.

TELA 14: MEZCLILLA 14.75 OZ.

COMPOSICIÓN: 100% ALGODÓN

PESO: 505 GRS/M2 ±5%

TIPO DE LIGAMENTO VISUAL: SARGA 3/1

BOLSAS:

TELA 17: ATENAS CON REPELENTE BLANCO OPTICO.

COMPOSICIÓN: 78.5% POLIÉSTER, 21.5% ALGODÓN ±5%.

PESO: 177 GRS./M2. ±5%

TIPO DE LIGAMENTO VISUAL: TAFETÁN 1/1.

ETIQUETA: INDICANDO MARCA O RAZÓN SOCIAL, TALLA, COMPOSICIÓN E INSTRUCCIONES SOBRE EL CUIDADO Y CONSERVACIÓN DE LA PRENDA, LA ETIQUETA DEBE SER LEGIBLE E INDELEBLE EN SU IMPRESIÓN.

963-071-0003-00 CAMISA COLOR BEIGE PARA VECTORES MODELO MASCULINO.

Hace juego con 963-070-0002-00, 963-079-0002-00

RENGLÓN 57

DESCRIPCIÓN

Camisa MANGA LARGA, PUÑO CON OJAL Y BOTÓN NO. 18, FRENTE DE 2 PIEZAS, cuello Y PIE DE CUELLO CON PELLON, OJAL Y BOTÓN No. 15 EN LA PUNTA DEL CUELLO, aletilla al frente CON DOBLE PESPUNTE CON 7 BOTONES No. 18, PESPUNTE A ¼” EN BATA, SISA Y HOMBRO, 2 bolsas de parche al frente con carteras OJAL Y BOTÓN No. 18 EN CADA CARTERA, CON FALDÓN REDONDEADO.

espalda De 2 piezas, fuelle en la parte central de la espalda Y UNA PRESILLA DE ADORNO INTEGRADA EN EL FUELLE.

LOGOTIPO: BORDADO EN MANGA IZQUIERDA SECRETARIA DE SALUD MEDIDA DE 3.83 X 11.10 CMS.

TELA 12: RASO SATÍN BEIGE

COMPOSICIÓN: 100% ALGODÓN

PESO: 328 GRS/M2 ±5%

TIPO DE LIGAMENTO VISUAL: RASO 4/1.

TELA 3: PELLÓN

COMPOSICIÓN: 100% POLIÉSTER.

PESO: 52 GRS/M2 ±5%.

TIPO DE LIGAMENTO VISUAL: NO APLICA

ETIQUETA: COLOCADA EN EL CENTRO DEL CUELLO INDICANDO MARCA O RAZÓN SOCIAL, TALLA, COMPOSICIÓN E INSTRUCCIONES SOBRE EL CUIDADO Y CONSERVACIÓN DE LA PRENDA, LA ETIQUETA DEBE SER LEGIBLE E INDELEBLE EN SU IMPRESIÓN.

963-320-0001-00 BOTA TIPO BORCEGUÍ PARA VECTORES PERSONAL MASCULINO

RENGLÓN 58

DESCRIPCIÓN:

BOTA TIPO BORCEGUÍ COLOR NEGRO, CORTE CUERO GANADO VACUNO CURTIDO AL CROMO, FORRO CHINELA DE MATERIAL TEXTIL SINTÉTICO NO TEJIDO BASE POLIÉSTER, LATERALES DE MATERIAL TEXTIL SINTÉTICO TEJIDO BASE POLIÉSTER, CASCO CELASTIC, CONTRAFUERTE DE CELASTIC, PLANTA COMPLETA DE MATERIAL SINTÉTICO, PLANTILLA MATERIAL TEXTIL SINTÉTICO CON ACOJINAMIENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO, SUELA DE HULE EN UNA SOLA PIEZA, 6 OJILLOS PERFORACIONES EN CADA LADO, AGUJETAS TEJIDO REDONDO DE POLIÉSTER CON ALMA DE ALGODÓN Y HERRETES DE PLÁSTICO EN LOS EXTREMOS, LENGÜETA DE CUERO GANADO VACUNO Y MATERIAL SINTÉTICO, BULLÓN DE MATERIAL SINTÉTICO CON RELLENO DE ESPUMA DE POLIURETANO, SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN PEGADO.

963-079-0002-00 GORRA COLOR BEIGE PARA VECTORES PERSONAL FEMENINO Y MASCULINO

Hace juego con 963-071-0003-00 y 963-071-0004-00

RENGLÓN 59

DESCRIPCIÓN:

GORRA TIPO BEISBOLERA, SE FORMA CON 6 GAJOS Y 6 OJILLOS DE HILO, LOS GAJOS VAN UNIDOS CON DOBLE PESPUNTE CADA UNO, BOTÓN DE ADORNO, VISERA CON 6 PESPUNTES Y SE AJUSTA EN LA PARTE POSTERIOR CON VELCRO.

TELA 12: RASO SATÍN BEIGE

COMPOSICIÓN: 100% ALGODÓN

PESO: 328 GRS/M2 ±5%

TIPO DE LIGAMENTO VISUAL: RASO 4/1.

ETIQUETA: INDICANDO MARCA O RAZÓN SOCIAL, TALLA, COMPOSICIÓN E INSTRUCCIONES SOBRE EL CUIDADO Y CONSERVACIÓN DE LA PRENDA, LA ETIQUETA DEBE SER LEGIBLE E INDELEBLE EN SU IMPRESIÓN.

963-018-0001-00 ENFERMERÍA EN CUERPOS DE GOBIERNO TRAJE SASTRE

Traje sastre: saco y chaleco color azul marino para enfermera

RENGLÓN 60

DESCRIPCIÓN:

SACO LARGO ¾, TIPO SASTRE PARA DAMA, MANGA LARGA EN 2 PIEZAS, FRENTE DE 4 PIEZAS, CORTE PRINCESA, REDONDEADO EN LA PARTE INFERIOR, 2 BOLSAS DE VIVO LIGERAMENTE INCLINADAS, 2 PINZAS AL FRENTE UNA DE CADA LADO QUE PARTEN DEL VIVO HACIA ARRIBA, CUELLO DE SOLAPA, 3 BOTONES DEL No. 30 AL FRENTE Y 3 OJALES, 3 BOTONES No. 24 EN CADA MANGA, FORRO ANTIESTÁTICO COMPLETO DEL MISMO COLOR DE LA PRENDA.

ENTRETELA EN CUELLO, FRENTE COMPLETO Y COSTADILLO TRASERO.

ESPALDA DE 4 PIEZAS CORTE PRINCESA.

DESCRIPCIÓN:

CHALECO FRENTE DE 4 PIEZAS, CORTE FRANCÉS, 3 BOTONES AL FRENTE No. 30 Y 3 OJALES, 2 BOLSAS CON DOBLE VIVO AL FRENTE, VISTA DEL HOMBRO A LA BASE Y PORTA ETIQUETA, FORRO ANTIESTÁTICO COMPLETO DEL MISMO COLOR DE LA PRENDA.

ENTRETELA EN FRENTE COMPLETO.

ESPALDA DE 3 PIEZAS CORTE FRANCÉS.

TELA 5: TRICOTINA AZUL MARINO

COMPOSICIÓN: 100% POLIÉSTER

PESO: 241 GRS/M2 ±5%

TIPO DE LIGAMENTO VISUAL: SARGA

TELA 11: ENTRETELA

COMPOSICIÓN: 69.2% POLIESTER 30.8% VISCOSA

PESO: 79 GRS/M2 ±5%

TIPO DE LIGAMENTO VISUAL: GASA

ETIQUETA: COLOCADA EN EL CENTRO DEL CUELLO INDICANDO MARCA O RAZÓN SOCIAL, TALLA, COMPOSICIÓN E INSTRUCCIONES SOBRE EL CUIDADO Y CONSERVACIÓN DE LA PRENDA, LA ETIQUETA DEBE SER LEGIBLE E INDELEBLE EN SU IMPRESIÓN.

963-081-0002-00 TRAJE SASTRE: FALDA Y PANTALÓN COLOR AZUL MARINO PARA ENFERMERA

RENGLÓN 61

DESCRIPCIÓN:

FALDA CORTE RECTO, FRENTE DE UNA PIEZA CON 2 PINZAS UNA DE CADA LADO, PRETINA DE UNA SOLA PIEZA CON UN OJAL Y UN BOTÓN No. 24 EN LA PARTE POSTERIOR.

TRASERO DE 2 PIEZAS, CON 2 PINZAS UNA DE CADA LADO, TRASLAPE INFERIOR, CIERRE DE PLÁSTICO REFORZADO DE 18 CMS. FORRO COMPLETO AL TONO DE LA TELA, LARGO TOTAL INCLUYENDO LA PRETINA DE 64 CMS.

TRICOT EN LA PRETINA.

DESCRIPCIÓN:

PANTALÓN DE VESTIR, CORTE RECTO, FRENTE DE 2 PIEZAS, CIERRE DE PLÁSTICO REFORZADO, PRETINA DE 1 PIEZA, 1 BOTÓN AL FRENTE No. 24 AL TONO DE LA PRENDA, UNA BOLSA SECRETA DEL LADO DERECHO.

TRASERO DE 1 PIEZA CON 2 PINZAS UNA DE CADA LADO.

TRICOT EN LA PRETINA.

TELA 5: TRICOTINA AZUL MARINO

COMPOSICIÓN: 100% POLIÉSTER

PESO: 241 GRS/M2 ±5%

TIPO DE LIGAMENTO VISUAL: SARGA

TELA 10: TRICOT

COMPOSICIÓN 100% POLIÉSTER

PESO: 40 GRS/M2 ±5%

TIPO DE LIGAMENTO VISUAL: JERSEY

ETIQUETA: INDICANDO MARCA O RAZÓN SOCIAL, TALLA, COMPOSICIÓN E INSTRUCCIONES SOBRE EL CUIDADO Y CONSERVACIÓN DE LA PRENDA, LA ETIQUETA DEBE SER LEGIBLE E INDELEBLE EN SU IMPRESIÓN.

963-017-0001-00 BLUSA COLOR BLANCO PARA ENFERMERA EN CUERPO DE GOBIERNO

RENGLÓN 62

DESCRIPCIÓN:

BLUSA MANGA LARGA, FRENTE DE 2 PIEZAS, 4 PINZAS AL FRENTE 2 VERTICALES Y 2 DEL COSTADO AL BUSTO, 7 BOTONES AL FRENTE No. 20, CUELLO Y PIE DE CUELLO, FALDÓN RECTO CON ABERTURAS EN LOS COSTADOS.

ESPALDA DE UNA PIEZA CON 2 PINZAS VERTICALES UNA DE CADA LADO.

TRICOT EN CUELLO, PIE DE CUELLO Y PUÑOS.

TELA 6: AMBAZADOR BLANCO.

COMPOSICIÓN 71.5% POLIÉSTER 28.5% ALGODÓN ±5%

PESO: 126 GRS/M2. ±5%

TIPO DE LIGAMENTO VISUAL: TAFETÁN

TELA 10: TRICOT

COMPOSICIÓN 100% POLIÉSTER

PESO: 40 GRS/M2 ±5%

TIPO DE LIGAMENTO VISUAL: JERSEY

ETIQUETA: COLOCADA EN EL CENTRO DEL CUELLO INDICANDO MARCA O RAZÓN SOCIAL, TALLA, COMPOSICIÓN E INSTRUCCIONES SOBRE EL CUIDADO Y CONSERVACIÓN DE LA PRENDA, LA ETIQUETA DEBE SER LEGIBLE E INDELEBLE EN SU IMPRESIÓN.

963-307-0014-00 ZAPATILLA COLOR AZUL MARINO PARA ENFERMERA EN CUERPO DE GOBIERNO

Hace juego con 963-018-0001-00, 963-081-0002-00, 963-017-0001-00

RENGLÓN 63

DESCRIPCIÓN:

ZAPATILLA AZUL MARINO, CORTE CUERO GANADO CAPRINO, FORRO COMPLETO DE CUERO GANADO CAPRINO, PLANTA EN DOS CAPAS UNA SUPERIOR COMPLETA DE FIBRA DE CELULOSA Y UNA INFERIOR QUE ABARCA EL TALÓN Y PARTE DEL ENFRANQUE DE FIBRA DE CELULOSA, PLANTILLA COMPLETA DE CUERO GANADO CAPRINO CON ACOJINAMIENTO DE EVA EN PUNTA Y PARTE DEL ENFRANQUE, SUELA DE HULE, TACÓN DE 6 CMS. DE PLÁSTICO RÍGIDO, HILO DE COSTURA NYLON, SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN PEGADO.

UNIFORME PARA ENFERMERO DE CUERPO DE GOBIERNO

963-081-0004-00  CONJUNTO TIPO SASTRE: SACO, CHALECO, CORBATA, PANTALÓN AZUL MARINO Y CAMISA BLANCAPARA ENFERMERO PARA CUERPO DE GOBIERNO

Hace juego con 963-314-0012-00

TRAJE SASTRE: SACO AZUL MARINO PARA ENFERMERO

RENGLÓN 64

DESCRIPCIÓN

SACO PARA HOMBRE TIPO SASTRE, MANGA LARGA EN 2 PIEZAS CON 4 OJALES DE ADORNO Y 4 BOTONES EN CADA MANGA NO. 24, FRENTE DE 2 PIEZAS CON 2 COSTADILLOS UNO DE CADA LADO, 2 BOLSAS CON CARTERAS REDONDEADAS Y 2 PINZAS DE LA CARTERA HACIA ARRIBA UNA DE CADA LADO, 3 BOTONES AL FRENTE NO. 30, UNA BOLSA CON UN VIVO ANCHO EN FORMA DIAGONAL EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA, CUELLO CON SOLAPA.

ESPALDA DE 2 PIEZAS CORTE TIPO INGLES, FORRO COMPLETO DEL MISMO COLOR DE LA PRENDA, CON ENTRETELA FUSIONADA EN AMBOS FRENTES, CARTERAS Y VISTAS.

TELA 5: TRICOTINA AZUL MARINO

COMPOSICIÓN: 100% POLIÉSTER

PESO: 241 GRS/M2 ±5%

TIPO DE LIGAMENTO VISUAL: SARGA

TELA 11: ENTRETELA

COMPOSICIÓN: 69.2% POLIESTER 30.8% VISCOSA

PESO: 79 GRS/M2 ±5%

TIPO DE LIGAMENTO VISUAL: GASA

ETIQUETA: COLOCADA EN EL CENTRO DEL CUELLO INDICANDO MARCA O RAZÓN SOCIAL, TALLA, COMPOSICIÓN E INSTRUCCIONES SOBRE EL CUIDADO Y CONSERVACIÓN DE LA PRENDA, LA ETIQUETA DEBE SER LEGIBLE E INDELEBLE EN SU IMPRESIÓN.

CONTINÚA

TRAJE SASTRE: CHALECO AZUL MARINO PARA ENFERMERO

DESCRIPCIÓN

CHALECO PARA HOMBRE, FRENTE DE 2 PIEZAS, 2 BOLSAS INFERIORES CON UN VIVO ANCHO, 5 BOTONES AL FRENTE No. 24, VISTA DEL HOMBRO A LA BASE, ENTRETELA EN VISTAS, FRENTES Y CARTERAS.

ESPALDA DE 2 PIEZAS CON 2 FAJILLOS EN LOS COSTADOS UNO DE CADA LADO QUE SE AJUSTAN AL CENTRO POR MEDIO DE UNA HEBILLA, FORRO ANTIESTATICO COMPLETO.

TELA 5: TRICOTINA AZUL MARINO

COMPOSICIÓN: 100% POLIÉSTER

PESO: 241 GRS/M2 ±5%

TIPO DE LIGAMENTO VISUAL: SARGA

TELA 11: ENTRETELA

COMPOSICIÓN: 69.2% POLIESTER 30.8% VISCOSA

PESO: 79 GRS/M2 ±5%

TIPO DE LIGAMENTO VISUAL: GASA

ETIQUETA: COLOCADA EN EL CENTRO DEL CUELLO INDICANDO MARCA O RAZÓN SOCIAL, TALLA, COMPOSICIÓN E INSTRUCCIONES SOBRE EL CUIDADO Y CONSERVACIÓN DE LA PRENDA, LA ETIQUETA DEBE SER LEGIBLE E INDELEBLE EN SU IMPRESIÓN.

…CONTINÚA

TRAJE SASTRE: CORBATA  AZUL MARINO PARA ENFERMERO

DESCRIPCIÓN

CORBATA DE VESTIR COLOR AZUL MARINO.

TELA: SATIN

ETIQUETA: COLOCADA EN EL CENTRO DEL CUELLO INDICANDO MARCA O RAZÓN SOCIAL, TALLA, COMPOSICIÓN E INSTRUCCIONES SOBRE EL CUIDADO Y CONSERVACIÓN DE LA PRENDA, LA ETIQUETA DEBE SER LEGIBLE E INDELEBLE EN SU IMPRESIÓN.

…CONTINÚA

TRAJE SASTRE: PANTALÓN AZUL MARINO PARA ENFERMERO

DESCRIPCIÓN

PANTALON PARA HOMBRE CORTE RECTO, FRENTE DE 2 PIEZAS, 2 BOLSAS DIAGONALES UNA DE CADA LADO, PRETINA DE 4 PIEZAS CON PASADA EN FORMA DE FLECHA 2 DE TELA Y 2 DE FORRO, OJAL Y BOTON VISIBLE AL FRENTE Y GANCHO INTERNO, 5 A 7 PRESILLAS DEPENDIENDO LA TALLA, CIERRE METALICO.

TRASERO DE 2 PIEZAS CON 2 PINZAS UNA DE CADA LADO, UNA BOLSA TIPO VIVO EN EL TRASERO DERECHO CON UN BOTON QUE CIERRA POR MEDIO DE UNA PRESILLA.

TELA 5: TRICOTINA AZUL MARINO

COMPOSICIÓN: 100% POLIÉSTER

PESO: 241 GRS/M2 ±5%

TIPO DE LIGAMENTO VISUAL: SARGA

ETIQUETA: COLOCADA EN EL CENTRO INDICANDO MARCA O RAZÓN SOCIAL, TALLA, COMPOSICIÓN E INSTRUCCIONES SOBRE EL CUIDADO Y CONSERVACIÓN DE LA PRENDA, LA ETIQUETA DEBE SER LEGIBLE E INDELEBLE EN SU IMPRESIÓN.

…CONTINÚA

TRAJE SASTRE: CAMISA BLANCA PARA ENFERMERO

DESCRIPCIÓN

CAMISA DE VESTIR MANGA LARGA, CUELLO DE VESTIR, PUÑO, OJAL Y BOTON, ALETILLA AL FRENTE, 1 BOLSA DE PARCHE EN EL FRENTE SUPERIOR IZQUIERDO, 7 BOTONES AL FRENTE, PELLON EN EL CUELLO, PIE DE CUELLO Y PUÑOS.

ESPALDA DE DOS PIEZAS, CON 2 FUELLES 1 DE CADA LADO.

TELA 6: AMBAZADOR BLANCO.

COMPOSICIÓN 71.5% POLIÉSTER 28.5% ALGODÓN ±5%

PESO: 126 GRS/M2. ±5%

TIPO DE LIGAMENTO VISUAL: TAFETÁN

TELA 3: PELLÓN

COMPOSICIÓN: 100% POLIÉSTER.

PESO: 52 GRS/M2 ±5%.

TIPO DE LIGAMENTO VISUAL: NO APLICA.

ETIQUETA: COLOCADA EN EL CENTRO DEL CUELLO INDICANDO MARCA O RAZÓN SOCIAL, TALLA, COMPOSICIÓN E INSTRUCCIONES SOBRE EL CUIDADO Y CONSERVACIÓN DE LA PRENDA, LA ETIQUETA DEBE SER LEGIBLE E INDELEBLE EN SU IMPRESIÓN.

963-314-0012-00 ZAPATO NEGRO PARA ENFERMERO EN CUERPO DE GOBIERNO

Hace juego con: 963-081-0004-00

RENGLÓN 65

DESCRIPCION:

CALZADO COLOR NEGRO, PIEL NAPA, CORTE DE 5 PIEZAS POR PIE, CHINELA LISA, LENGUA, 2 TALONES LATERALES Y UNA TIRILLA DE REMATE AL FINAL DEL TALON, 8 OJILLOS POR PIE COLOR BLANCO, AGUJETA DE 90 CMS. CON HERRETES, FORRO ¾ DE FLOR DE CERDO, PUNTA INTERIOR CON ENTRETELA Y TRICOT, PLANTILLA FLOR DE CERDO DE PUNTA A TALON Y SEGUNDA PLANTILLA DE PUNTA A TALON EN LATEX 3 MM, PLANTA CON COSTILLA DEL TALON AL ENFRANQUE, TALON DE CARTON, PIEDRA DEL TALON AL ENFRANQUE Y PLANTILLA DE SELTEC CON EVA DE 2 DE PUNTA A LATON, SUELA DE POLIURETANO.

TELA 10: TRICOT

COMPOSICIÓN 100% POLIÉSTER

PESO: 40 GRS/M2 ±5%

TIPO DE LIGAMENTO VISUAL: JERSEY

TELA 11: ENTRETELA

COMPOSICIÓN: 69.2% POLIESTER 30.8% VISCOSA

PESO: 79 GRS/M2 ±5%

TIPO DE LIGAMENTO VISUAL: GASA

963-069-0001-00 FILIPINA COLOR BLANCO ÓPTICO PARA PROMOTORES DE SALUD MODELO FEMENINO.

RENGLÓN 66

DESCRIPCIÓN:

FILIPINA MANGA CORTA, FRENTE DE 4 PIEZAS, CORTE FRANCÉS, 3 BOLSAS DE PARCHE, UNA SUPERIOR Y 2 INFERIORES, CIERRE DE PLÁSTICO SEPARABLE DE 45 CMS., CUELLO SPORT DE UNA PIEZA, VISTA DEL HOMBRO A LA BASE.

ESPALDA DE 3 PIEZAS, CORTE FRANCÉS CON UNA FAJO A LA ALTURA DE LA CINTURA.

LOGOTIPO: BORDADO EN MANGA IZQUIERDA SECRETARIA DE SALUD MEDIDA DE 3.83 X 11.10 CMS.

TELA 17: ATENAS CON REPELENTE BLANCO OPTICO.

COMPOSICIÓN: 78.5% POLIÉSTER, 21.5% ALGODÓN ±5%.

PESO: 177 GRS./M2. ±5%

TIPO DE LIGAMENTO VISUAL: TAFETÁN 1/1.

ETIQUETA: COLOCADA EN EL CENTRO DEL CUELLO INDICANDO MARCA O RAZÓN SOCIAL, TALLA, COMPOSICIÓN E INSTRUCCIONES SOBRE EL CUIDADO Y CONSERVACIÓN DE LA PRENDA, LA ETIQUETA DEBE SER LEGIBLE E INDELEBLE EN SU IMPRESIÓN.

963-069-0009-00 FILIPINA COLOR BLANCO ÓPTICO PARA PROMOTORES DE SALUD MODELO MASCULINO.

RENGLÓN 67

DESCRIPCIÓN:

FILIPINA MANGA CORTA, FRENTE DE 4 PIEZAS, CORTE FRANCÉS, 3 BOLSAS DE PARCHE, UNA SUPERIOR Y DOS INFERIORES, CIERRE DE PLASTICO SEPARABLE DE 50 CMS, CUELLO SPORT EN 2 PIEZAS, VISTA DEL HOMBRO A LA BASE.

ESPALDA DE 3 PIEZAS CON TRASLAPE INFERIOR Y PESPUNTE A 1/16” EN LA BATA Y EN LA COSTURA DEL CENTRO.

LOGOTIPO: BORDADO EN MANGA IZQUIERDA SECRETARIA DE SALUD MEDIDA DE 3.83 X 11.10 CMS.

TELA 17: ATENAS CON REPELENTE BLANCO OPTICO.

COMPOSICIÓN: 78.5% POLIÉSTER, 21.5% ALGODÓN ±5%.

PESO: 177 GRS./M2. ±5%

TIPO DE LIGAMENTO VISUAL: TAFETÁN 1/1.

ETIQUETA: COLOCADA EN EL CENTRO DEL CUELLO INDICANDO MARCA O RAZÓN SOCIAL, TALLA, COMPOSICIÓN E INSTRUCCIONES SOBRE EL CUIDADO Y CONSERVACIÓN DE LA PRENDA, LA ETIQUETA DEBE SER LEGIBLE E INDELEBLE EN SU IMPRESIÓN.

963-326-0001-00 BATA COLOR TINTO PARA RAYOS X MODELO UNISEX.

RENGLÓN 68

DESCRIPCIÓN:

BATA ¾ DE LARGO, MANGA LARGA DE UNA PIEZA, FRENTE DE 2 PIEZAS, ABERTURAS EN LOS COSTADOS PARA ACCESO AL PANTALÓN, 2 BOLSAS DE PARCHE INFERIORES Y UNA SUPERIOR, 3 BOTONES NO. 30 AL FRENTE, CUELLO SPORT, VISTA DEL HOMBRO A LA BASE.

ESPALDA DE 2 PIEZAS CON TRASLAPE INFERIOR, FAJO A NIVEL DE LA CINTURA UNO DE CADA LADO, 2 BOTONES DE ADORNO No. 30.

LOGOTIPO: BORDADO EN MANGA IZQUIERDA SECRETARIA DE SALUD MEDIDA DE 3.83 X 11.10 CMS.

TELA 16: LIVERPOOL TINTO.

COMPOSICIÓN 100% ALGODÓN

PESO: 216 GRS./M2. ±5%

TIPO DE LIGAMENTO VISUAL: SARGA 3/1.

ETIQUETA: COLOCADA EN EL CENTRO DEL CUELLO INDICANDO MARCA O RAZÓN SOCIAL, TALLA, COMPOSICIÓN E INSTRUCCIONES SOBRE EL CUIDADO Y CONSERVACIÓN DE LA PRENDA, LA ETIQUETA DEBE SER LEGIBLE E INDELEBLE EN SU IMPRESIÓN.

963-326-0002-00 FILIPINA COLOR TINTO PARA RAYOS X MODELO UNISEX.

RENGLÓN 69

DESCRIPCIÓN:

BATA ¾ DE LARGO, MANGA CORTA, FRENTE DE 2 PIEZAS, ABERTURAS EN LOS COSTADOS PARA ACCESO AL PANTALÓN, 2 BOLSAS DE PARCHE INFERIORES Y UNA SUPERIOR, 3 BOTONES NO. 30 AL FRENTE, CUELLO SPORT, VISTA DEL HOMBRO A LA BASE.

ESPALDA DE 2 PIEZAS CON TRASLAPE INFERIOR, FAJO A NIVEL DE LA CINTURA UNO DE CADA LADO, 2 BOTONES DE ADORNO No. 30.

LOGOTIPO: BORDADO EN MANGA IZQUIERDA SECRETARIA DE SALUD MEDIDA DE 3.83 X 11.10 CMS.

TELA 16: LIVERPOOL TINTO.

COMPOSICIÓN 100% ALGODÓN

PESO: 216 GRS./M2. ±5%

TIPO DE LIGAMENTO VISUAL: SARGA 3/1.

ETIQUETA: COLOCADA EN EL CENTRO DEL CUELLO INDICANDO MARCA O RAZÓN SOCIAL, TALLA, COMPOSICIÓN E INSTRUCCIONES SOBRE EL CUIDADO Y CONSERVACIÓN DE LA PRENDA, LA ETIQUETA DEBE SER LEGIBLE E INDELEBLE EN SU IMPRESIÓN.

963-097-0003-00 FILIPINA COLOR BLANCO ÓPTICO PARA FÍSICO EN HOSPITAL MODELO FEMENINO.

RENGLÓN 70

DESCRIPCIÓN:

FILIPINA MANGA CORTA, FRENTE DE 4 PIEZAS, CORTE FRANCÉS, 3 BOLSAS DE PARCHE, UNA SUPERIOR Y 2 INFERIORES, CIERRE DE PLÁSTICO SEPARABLE DE 45 CMS., CUELLO SPORT DE UNA PIEZA, VISTA DEL HOMBRO A LA BASE.

ESPALDA DE 3 PIEZAS, CORTE FRANCÉS CON UNA FAJO A LA ALTURA DE LA CINTURA.

LOGOTIPO: BORDADO EN MANGA IZQUIERDA SECRETARIA DE SALUD MEDIDA DE 3.83 X 11.10 CMS.

TELA 17: ATENAS CON REPELENTE BLANCO OPTICO.

COMPOSICIÓN: 78.5% POLIÉSTER, 21.5% ALGODÓN ±5%.

PESO: 177 GRS./M2. ±5%

TIPO DE LIGAMENTO VISUAL: TAFETÁN 1/1.

ETIQUETA: COLOCADA EN EL CENTRO DEL CUELLO INDICANDO MARCA O RAZÓN SOCIAL, TALLA, COMPOSICIÓN E INSTRUCCIONES SOBRE EL CUIDADO Y CONSERVACIÓN DE LA PRENDA, LA ETIQUETA DEBE SER LEGIBLE E INDELEBLE EN SU IMPRESIÓN.

963-097-0004-00 FILIPINA COLOR BLANCO ÓPTICO PARA FÍSICO EN HOSPITAL MODELO MASCULINO.

RENGLÓN 71

DESCRIPCIÓN

FILIPINA MANGA CORTA, FRENTE DE 4 PIEZAS, CORTE FRANCÉS, 3 BOLSAS DE PARCHE, UNA SUPERIOR Y DOS INFERIORES, CIERRE DE PLASTICO SEPARABLE DE 50 CMS, CUELLO SPORT EN 2 PIEZAS, VISTA DEL HOMBRO A LA BASE.

ESPALDA DE 3 PIEZAS CON TRASLAPE INFERIOR Y PESPUNTE A 1/16” EN LA BATA Y EN LA COSTURA DEL CENTRO.

LOGOTIPO: BORDADO EN MANGA IZQUIERDA SECRETARIA DE SALUD MEDIDA DE 3.83 X 11.10 CMS.

TELA 17: ATENAS CON REPELENTE BLANCO OPTICO.

COMPOSICIÓN: 78.5% POLIÉSTER, 21.5% ALGODÓN ±5%.

PESO: 177 GRS./M2. ±5%

TIPO DE LIGAMENTO VISUAL: TAFETÁN 1/1.

ETIQUETA: COLOCADA EN EL CENTRO DEL CUELLO INDICANDO MARCA O RAZÓN SOCIAL, TALLA, COMPOSICIÓN E INSTRUCCIONES SOBRE EL CUIDADO Y CONSERVACIÓN DE LA PRENDA, LA ETIQUETA DEBE SER LEGIBLE E INDELEBLE EN SU IMPRESIÓN.

963-053-0014-00 FILIPINA COLOR AZUL MARINO PARA CAMILLERO MASCULINO

Hace juego con el pantalón: 963-015-0015-00

RENGLÓN 72

DESCRIPCIÓN:

FILIPINA MANGA CORTA, FRENTE DE 4 PIEZAS, CORTE FRANCÉS, 3 BOLSAS DE PARCHE, UNA SUPERIOR Y DOS INFERIORES, CIERRE DE PLASTICO SEPARABLE DE 50 CMS, CUELLO SPORT EN 2 PIEZAS, VISTA DEL HOMBRO A LA BASE.

ESPALDA DE 3 PIEZAS CON TRASLAPE INFERIOR Y PESPUNTE A 1/16” EN LA BATA Y EN LA COSTURA DEL CENTRO.

LOGOTIPO: BORDADO EN MANGA IZQUIERDA SECRETARIA DE SALUD MEDIDA DE 3.83 X 11.10 CMS.

TELA 8: CAMBRIDGE.

COMPOSICIÓN: 59.8% ALGODON 40.2% POLIESTER ±5%.

PESO: 220 GRS./M2. ±5%

TIPO DE LIGAMENTO VISUAL: SARGA 3/1.

ETIQUETA: COLOCADA EN EL CENTRO DEL CUELLO INDICANDO MARCA O RAZÓN SOCIAL, TALLA, COMPOSICIÓN E INSTRUCCIONES SOBRE EL CUIDADO Y CONSERVACIÓN DE LA PRENDA, LA ETIQUETA DEBE SER LEGIBLE E INDELEBLE EN SU IMPRESIÓN.

963-053-0015-00 PANTALÓN COLOR AZUL MARINO PARA CAMILLERO MASCULINO

Hace juego con la filipina: 963-053-0014-00

RENGLÓN 73

DESCRIPCIÓN:

PANTALÓN CORTE RECTO, PRETINA DE UNA PIEZA CON PELLON, 5 A 7 PRESILLAS DEPENDIENDO LA TALLA, BOLSAS DIAGONALES AL FRENTE Y BOLSAS INTERIORES TELA BRAMANTE, CIERRE METALICO DE 15 A 18 CMS DEPENDIENDO LA TALLA, OJAL Y BOTON AL FRENTE No. 24.

TRASERO DE 2 PIEZAS CON 2 BOLSAS DE VIVO

TELA 8: CAMBRIDGE.

COMPOSICIÓN: 59.8% ALGODON 40.2% POLIESTER ±5%.

PESO: 220 GRS./M2. ±5%

TIPO DE LIGAMENTO VISUAL: SARGA 3/1

TELA 3: PELLON.

COMPOSICIÓN: 100% POLIÉSTER.

peso: 52 grs/m2 +-3%.

TIPO DE LIGAMENTO VISUAL: NO APLICA.

BOLSAS:

TELA 9: BRAMANTE.

COMPOSICIÓN: 52.6 % POLIÉSTER 47.4% ALGODON ±5%.

PESO 138 GRS/M2 ±5%.

TIPO DE LIGAMENTO VISUAL: TAFETÁN 1/1.

ETIQUETA: INDICANDO MARCA O RAZÓN SOCIAL, TALLA, COMPOSICIÓN E INSTRUCCIONES SOBRE EL CUIDADO Y CONSERVACIÓN DE LA PRENDA, LA ETIQUETA DEBE SER LEGIBLE E INDELEBLE EN SU IMPRESIÓN.

963-116-0004-00 CAMISA COLOR TINTO MANGA LARGA PARA CHOFER

RENGLÓN 74

DESCRIPCIÓN:

CAMISA MANGA LARGA CON PELLON, CUELLO Y PIE DE CUELLO CON PELLON, OJAL Y BOTÓN No. 15 EN LA PUNTA DEL CUELLO, ALETILLA AL FRENTE CON DOBLE PESPUNTE, PESPUNTES A ¼” EN LA SISA, CUELLO Y BATA, UNA BOLSA DE PARCHE REDONDEADA EN EL FRENTE SUPERIOR IZQUIERDO, 7 BOTONES AL FRENTE No. 18.

ESPALDA DE 2 PIEZAS, FUELLE EN LA PARTE CENTRAL Y UNA PRESILLA DE ADORNO INTEGRADA EN EL FUELLE.

LOGOTIPO: BORDADO EN MANGA IZQUIERDA SECRETARIA DE SALUD MEDIDA DE 3.83 X 11.10 CMS.

TELA 15: PREMIER

COMPOSICIÓN: 53.8% POLIÉSTER 46.2% ALGODÓN ±5%

PESO: 122 GRS/M2 ±5%

TIPO DE LIGAMENTO VISUAL: TAFETAN 1/1.

TELA 3: PELLÓN

COMPOSICIÓN: 100% POLIÉSTER.

PESO: 52 GRS/M2 ±5%.

TIPO DE LIGAMENTO VISUAL: NO APLICA.

ETIQUETA: COLOCADA EN EL CENTRO DEL CUELLO INDICANDO MARCA O RAZÓN SOCIAL, TALLA, COMPOSICIÓN E INSTRUCCIONES SOBRE EL CUIDADO Y CONSERVACIÓN DE LA PRENDA, LA ETIQUETA DEBE SER LEGIBLE E INDELEBLE EN SU IMPRESIÓN.

LOGOTIPO:

SECRETARIA DE SALUD

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

MEDIDA DE 3.83 CMS. DE ALTO X 11.10 CMS. DE LARGO

COLORES REGLAMENTARIOS:

- GRIS 1219 PANTONE 432-C

- ROJO 1020 PANTONE 1945-C

VALORES A CUMPLIR DE LAS TELAS, TEJIDOS DE PUNTO, TRICOT,

ENTRETELAS Y PELLÓN.

ÍNDICE

| DESCRIPCIÓN | CÓDIGO QUE CORRESPONDE. |
| --- | --- |
| ESPECIFICACIONES DE LA TELA 1 (TERGAL CATALAN) 100% POLIÉSTER PARA LAS PRENDAS: | 963-019-0014-00 963-013-0003-00 963-019-0016-00 963-019-0017-00 963-013-0004-00 963-054-0012-00 963-024-0004-00 963-001-0013-00 963-002-0013-00 |
| ESPECIFICACIONES DE LA TELA 2 (SIENNA) 68.0% POLIÉSTER, 32.0% VISCOSA PARA LAS PRENDAS: | 963-013-0002-00 963-008-0013-00 |
| ESPECIFICACIONES DE LA TELA 3 (PELLÓN) 100% POLIÉSTER PARA LAS PRENDAS: | 963-013-0003-00 963-013-0002-00 963-013-0004-00 963-020-0001-00 963-119-0008-00 963-138-0001-00 963-054-0008-00 963-054-0009-00 963-108-0018-00 963-071-0004-00 963-071-0003-00 963-081-0004-00 963-053-0015-00 963-116-0004-00 |
| ESPECIFICACIONES DE LA TELA 4 (PUNTO MILANO) 100% ACRILICO PARA LAS PRENDAS: | 963-016-0001-00 963-016-0011-00 963-008-0001-00 963-008-0011-00 963-009-0001-00 963-009-0010-00 963-015-0001-00 963-015-0011-00 |
| ESPECIFICACIONES DE LA TELA 5 (TRICOTINA) 100% POLIÉSTER PARA LAS PRENDAS: | 963-018-0001-00 963-081-0002-00 963-081-0004-00 |
| ESPECIFICACIONES DE LA TELA 6 (AMBAZADOR) 71.5% POLIÉSTER, 28.5% ALGODÓN PARA LAS PRENDAS: | 963-115-0001-00 963-115-0002-00 963-017-0001-00 963-081-0004-00 |
| ESPECIFICACIONES DE LA TELA 7 (MIAMI) 59.6% ALGODÓN 40.4% POLIESTER PARA LAS PRENDAS: | 963-020-0001-00 963-140-0007-00 963-119-0008-00 963-101-0001-00 963-138-0001-00 |
| ESPECIFICACIONES DE LA TELA 8 (CAMBRIDGE) 59.8% ALGODÓN, 40.2% POLIÉSTER PARA LAS PRENDAS: | 963-009-0011-00 963-053-0014-00 963-053-0015-00 |
| ESPECIFICACIONES DE LA TELA 9 (BRAMANTE) 52.6% POLIESTER 47.4% ALGODONPARA LAS PRENDAS: | 963-013-0004-00 963-020-0001-00 963-138-0001-00 963-053-0015-00 |
| ESPECIFICACIONES DE LA TELA 10 (TRICOT) 100% POLIÉSTER PARA LAS PRENDAS: | 963-302-0001-00 963-307-0001-00 963-308-0001-00 963-314-0001-00 963-303-0001-00 963-304-0001-00 963-081-0002-00 963-017-0001-00 963-314-0012-00 |
| ESPECIFICACIONES DE LA TELA 11 (ENTRETELA) 71.8% VISCOSA, 28.2% POLIÉSTER PARA LAS PRENDAS: | 963-019-0014-00 963-302-0001-00 963-307-0001-00 963-303-0001-00 963-304-0001-00 963-018-0001-00 963-081-0004-00 963-314-0012-00 |
| ESPECIFICACIONES DE LA TELA 12 (RASO SATÍN) 100% ALGODÓN PARA LAS PRENDAS: | 963-071-0004-00 963-071-0003-00 963-079-0002-00 |
| ESPECIFICACIONES DE LA TELA 13 (NIKITA SÚPER DARK) 82.3% ALGODÓN, 16.0% POLIÉSTER Y 1.7% ELASTANO PARA LAS PRENDAS: | 963-070-0003-00 |
| ESPECIFICACIONES DE LA TELA 14 (MEZCLILLA 14.75 OZ) 100% ALGODÓN: PARA LAS PRENDAS: | 963-070-0002-00 |
| ESPECIFICACIONES DE LA TELA 15 (PREMIER) 53.8% POLIÉSTER 46.2% ALGODÓN PARA LAS PRENDAS: | 963-107-0016-00 963-108-0018-00 963-116-0004-00 |
| ESPECIFICACIONES DE LA TELA 16 (LIVERPOOL) 100% ALGODÓN PARA LAS PRENDAS: | 963-004-0001-00 963-003-0001-00 963-054-0008-00 963-054-0009-00 963-326-0001-00 963-326-0002-00 |
| ESPECIFICACIONES DE LA TELA 17 (ATENAS CON REPELENTE) 78.5% POLIESTER 21.5% ALGODON PARA LAS PRENDAS: | 963-080-0003-00 963-005-0002-00 963-080-0004-00 963-005-0003-00 963-070-0003-00 963-070-0002-00 963-069-0001-00 963-069-0009-00 963-097-0003-00 963-097-0004-00 |
| ESPECIFICACIONES DE LA TELA 18 (RASO) 100% POLIESTER PARA LAS PRENDAS: | 963-008-0013-00 963-009-0011-00 |
| ESPECIFICACIONES DE LA TELA 19 (VERONA PREMIUM) 63.6% POLIESTER 36.4% ALGODÓN PARA LAS PRENDAS: | 963-001-0015-00 963-001-0016-00 963-023-0002-00 963-023-0003-00 963-106-0013-00 963-106-0014-00 |

ESPECIFICACIONES DE TELAS,

ENTRETELAS, Y CALZADO.

VALORES QUE DEBEN CUMPLIR LA TELA 1 (TERGAL CATALAN) PARA LOS CÓDIGOS: 963-019-0014-00 963-013-0003-00 963-019-0016-00 963-019-0017-00 963-013-0004-00 963-054-0012-00 963-024-0004-00 963-001-0013-00 963-002-0013-00

| CONCEPTO | VALOR | TOLERANCIA |
| --- | --- | --- |
| IDENTIFICACIÓN DE FIBRAS IT-019-LAB | 100 % POLIÉSTER | N/A |
| DETERMINACIÓN DE LA MASA NMX-A-3801-INNTEX-2012 | 225 G/M2 | ± 5 % |
| DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD NMX-A-057-INNTEX-2000 | URDIMBRE 22 H/CM COLUMNAS 18 P/CM | N/A |
| RESISTENCIA A LA TRACCIÓN NMX-A-059/2-INNTEX-2008 | URDIMBRE 1 300 N TRAMA 1 200 N | ± 5 % |
| RESISTENCIA AL RASGADO NMX-A-109-INNTEX-2012 | URDIMBRE 71.7 N TRAMA 59.2 N | ± 5 % |
| CAMBIOS DIMENSIONALES NMX-A-158-INNTEX-2009 | URDIMBRE -0.5% TRAMA -0.5% | N/A |
| TIPO DE LIGAMIENTO VISUAL IT-007-LAB | TAFETAN | N/A |

VALORES QUE DEBEN CUMPLIR LA TELA 2 (SIENNA) PARA LOS CÓDIGOS: 963-013-0002-00 963-008-0013-00

| CONCEPTO | VALOR | TOLERANCIA |
| --- | --- | --- |
| IDENTIFICACIÓN DE FIBRAS NMX-A-1833/1-INNTEX-2011 | 68.0 % POLIÉSTER 32.0 % VISCOSA | ± 5 % |
| DETERMINACIÓN DE LA MASA NMX-A-3801-INNTEX-2012 | 213 G/M2 | ± 5 % |
| DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD NMX-A-057-INNTEX-2000 | URDIMBRE 25 H/CM TRAMA 23 P/CM | N/A |
| RESISTENCIA A LA TRACCIÓN NMX-A-059/2-INNTEX-2008 | URDIMBRE 680 N TRAMA 650 N | ± 5 % |
| RESISTENCIA AL RASGADO NMX-A-109-INNTEX-2012 | URDIMBRE 45.1 N TRAMA 47.0 N | ± 5 % |
| CAMBIOS DIMENSIONALES NMX-A-158-INNTEX-2009 | URDIMBRE -1.5% TRAMA -1.5% | N/A |
| TIPO DE LIGAMIENTO VISUAL IT-007-LAB | TAFETÁN | N/A |

VALORES QUE DEBEN CUMPLIR LA TELA 3 (PELLÓN) PARA LOS CÓDIGOS: 963-013-0003-00 963-013-0002-00 963-013-0004-00 963-020-0001-00 963-119-0008-00 963-138-0001-00 963-054-0008-00 963-054-0009-00 963-108-0018-00 963-071-0004-00 963-071-0003-00 963-081-0004-00 963-053-0015-00 963-116-0004-00

| CONCEPTO | VALOR | TOLERANCIA |
| --- | --- | --- |
| IDENTIFICACIÓN DE FIBRAS IT-019-LAB | 100 % POLIÉSTER | N/A |
| DETERMINACIÓN DE LA MASA NMX-A-301/1-INNTEX-2009 | 52 G/M2 | ± 5 % |
| PROPIEDAD DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCION NMX-A-059/2-INNTEX-2008 | LARGO 110 N ANCHO 19 N | ± 5 % |
| CAMBIOS DIMENSIONALES NMX-A-158-INNTEX-2009 | LARGO -1.5% ANCHO -1.5% | N/A |
| TIPO DE LIGAMENTO VISUAL | NO APLICA | N/A |

VALORES QUE DEBEN CUMPLIR LA TELA 4 (PUNTO MILANO) PARA LOS CÓDIGOS: 963-016-0001-00 963-016-0011-00 963-008-0001-00 963-008-0011-00 963-009-0001-00 963-009-0010-00 963-015-0001-00 963-015-0011-00

| CONCEPTO | VALOR | TOLERANCIA |
| --- | --- | --- |
| IDENTIFICACIÓN DE FIBRAS IT-019-LAB | 100% ACRILICO | N/A |
| DETERMINACIÓN DE LA MASA NMX-A-3801-INNTEX-2012 | 395 G/M2 | ± 5 % |
| DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD NMX-A-134-INNTEX-2013 | COLUMNAS 6 MALLAS 10 | N/A |
| RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO NMX-A-13938/1/INNTEX-2012 | FUERZA 1 485 KPA ALTURA 14 MM VOLUMEN 23.0 CM3 | ± 5 % |
| CAMBIOS DIMENSIONALES NMX-A-158-INNTEX-2009 | COLUMNAS -0.5 % MALLAS -0.5 % | N/A |
| TIPO DE LIGAMIENTO VISUAL IT-007-LAB | DERIVADO MILANO | N/A |

VALORES QUE DEBEN CUMPLIR LA TELA 5 (TRICOTINA) PARA LOS CÓDIGOS: 963-018-0001-00 963-081-0002-00 963-081-0004-00

| CONCEPTO | VALOR | TOLERANCIA |
| --- | --- | --- |
| IDENTIFICACIÓN DE FIBRAS IT-019-LAB | 100% POLIÉSTER | N/A |
| DETERMINACIÓN DE LA MASA NMX-A-3801-INNTEX-2012 | 241 G/M2 | ± 5 % |
| DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD NMX-A-057-INNTEX-2000 | URDIMBRE 53 H/CM TRAMA 32 P/CM | N/A |
| RESISTENCIA A LA TRACCIÓN NMX-A-059/2-INNTEX-2008 | URDIMBRE 1 300 N TRAMA 1 400 N | ± 5 % |
| RESISTENCIA AL RASGADO NMX-A-109-INNTEX-2012 | URDIMBRE 50.7 N TRAMA 70.6 N | ± 5 % |
| CAMBIOS DIMENSIONALES NMX-A-158-INNTEX-2009 | URDIMBRE -0.5% TRAMA 0.0% | N/A |
| TIPO DE LIGAMIENTO VISUAL IT-007-LAB | SARGA | N/A |

VALORES QUE DEBEN CUMPLIR LA TELA 6 (AMBAZADOR) PARA LOS CÓDIGOS: 963-115-0001-00 963-115-0002-00 963-017-0001-00 963-081-0004-00

| CONCEPTO | VALOR | TOLERANCIA |
| --- | --- | --- |
| IDENTIFICACIÓN DE FIBRAS NMX-A-1833/1-INNTEX-2011 | 71.5 % POLIÉSTER 28.5 % ALGODÓN | ± 5 % |
| DETERMINACIÓN DE LA MASA NMX-A-3801-INNTEX-2012 | 126 G/M2 | ± 5 % |
| DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD NMX-A-057-INNTEX-2000 | URDIMBRE 48 H/CM TRAMA 25 P/CM | N/A |
| RESISTENCIA A LA TRACCIÓN NMX-A-059/2-INNTEX-2008 | URDIMBRE 500 N TRAMA 490 N | ± 5 % |
| RESISTENCIA AL RASGADO NMX-A-109-INNTEX-2012 | URDIMBRE 33.7 N TRAMA 39.5 N | ± 5 % |
| CAMBIOS DIMENSIONALES NMX-A-158-INNTEX-2009 | URDIMBRE -1.0% TRAMA -0.5% | N/A |
| TIPO DE LIGAMIENTO VISUAL IT-007-LAB | TAFETÁN | N/A |

VALORES QUE DEBEN CUMPLIR LA TELA 7 (MIAMI) PARA LOS CÓDIGOS: 963-020-0001-00 963-140-0007-00 963-119-0008-00 963-101-0001-00 963-138-0001-00

| CONCEPTO | VALOR | TOLERANCIA |
| --- | --- | --- |
| IDENTIFICACIÓN DE FIBRAS NMX-A-1833/1-INNTEX-2011 | 59.6 % ALGODON 40.4 % POLIESTER | ± 5 % |
| DETERMINACIÓN DE LA MASA NMX-A-3801-INNTEX-2012 | 218 G/M2 | ± 5 % |
| DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD NMX-A-057-INNTEX-2000 | URDIMBRE 44 H/CM TRAMA 19 P/CM | N/A |
| RESISTENCIA A LA TRACCIÓN NMX-A-059/2-INNTEX-2008 | URDIMBRE 750 N TRAMA 370 N | ± 5 % |
| RESISTENCIA AL RASGADO NMX-A-109-INNTEX-2012 | URDIMBRE 33.2 N TRAMA 34.2 N | ± 5 % |
| CAMBIOS DIMENSIONALES NMX-A-158-INNTEX-2009 | URDIMBRE -3.5% TRAMA -1.0% | N/A |
| TIPO DE LIGAMIENTO VISUAL IT-007-LAB | SARGA 3/1 | N/A |

VALORES QUE DEBEN CUMPLIR LA TELA 8 (CAMBRIDGE) PARA LOS CODIGOS: 963-009-0011-00 963-053-0014-00 963-053-0015-00

| CONCEPTO | VALOR | TOLERANCIA |
| --- | --- | --- |
| IDENTIFICACIÓN DE FIBRAS NMX-A-1833/1-INNTEX-2011 | 59.8 % ALGODÓN 40.2 % POLIÉSTER | ± 5 % |
| DETERMINACIÓN DE LA MASA NMX-A-3801-INNTEX-2012 | 220 G/M2 | ± 5 % |
| DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD NMX-A-057-INNTEX-2000 | URDIMBRE 45 H/CM TRAMA 19 P/CM | N/A |
| RESISTENCIA A LA TRACCIÓN NMX-A-059/2-INNTEX-2008 | URDIMBRE 740 N TRAMA 360 N | ± 5 % |
| RESISTENCIA AL RASGADO NMX-A-109-INNTEX-2012 | URDIMBRE 31.9 N TRAMA 32.0 N | ± 5 % |
| CAMBIOS DIMENSIONALES NMX-A-158-INNTEX-2009 | URDIMBRE -3.0% TRAMA -0.5% | N/A |
| TIPO DE LIGAMIENTO VISUAL IT-007-LAB | SARGA 3/1 | N/A |

VALORES QUE DEBEN CUMPLIR LA TELA 9 (BRAMANTE) PARA LOS CÓDIGOS: 963-013-0004-00 963-020-0001-00 963-138-0001-00 963-053-0015-00

| CONCEPTO | VALOR | TOLERANCIA |
| --- | --- | --- |
| IDENTIFICACIÓN DE FIBRAS NMX-A-1833/1-INNTEX-2011 | 52.6% POLIESTER 47.4% ALGODÓN | ± 5 % |
| DETERMINACIÓN DE LA MASA NMX-A-3801-INNTEX-2012 | 138 G/M2 | ± 5 % |
| DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD NMX-A-057-INNTEX-2000 | URDIMBRE 44 H/CM TRAMA 21 P/CM | N/A |
| RESISTENCIA A LA TRACCIÓN NMX-A-059/2-INNTEX-2008 | URDIMBRE 660 N TRAMA 250 N | ± 5 % |
| RESISTENCIA AL RASGADO NMX-A-109-INNTEX-2012 | URDIMBRE 21.5 N TRAMA 12.6 N | ± 5 % |
| CAMBIOS DIMENSIONALES NMX-A-158-INNTEX-2009 | URDIMBRE -2.0% TRAMA -0.5% | N/A |
| TIPO DE LIGAMIENTO VISUAL IT-007-LAB | TAFETÁN 1/1 | N/A |

VALORES QUE DEBEN CUMPLIR LA TELA 10 (TRICOT) PARA LOS CÓDIGOS: 963-302-0001-00 963-307-0001-00 963-308-0001-00 963-314-0001-00 963-303-0001-00 963-304-0001-00 963-081-0002-00 963-017-0001-00 963-314-0012-00

| CONCEPTO | VALOR | TOLERANCIA |
| --- | --- | --- |
| IDENTIFICACIÓN DE FIBRAS IT-019-LAB | 100 % POLIÉSTER | N/A |
| DETERMINACIÓN DE LA MASA NMX-A-3801-INNTEX-2012 | 40 G/M2 | ± 5 % |
| DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD NMX-A-134-INNTEX-2013 | COLUMNAS 10 MALLAS 14 | N/A |
| RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO NMX-A-13938/1-INNTEX-2012 | FUERZA 238 KPA ALTURA 7.7 MM | ± 5 % |
| CAMBIOS DIMENSIONALES NMX-A-158-INNTEX-2009 | COLUMNAS -3.0% MALLAS -4.0% | N/A |
| TIPO DE LIGAMIENTO VISUAL IT-007-LAB | JERSEY | N/A |

VALORES QUE DEBEN CUMPLIR LA TELA 11 (ENTRETELA) PARA LOS CÓDIGOS: 963-019-0014-00 963-302-0001-00 963-307-0001-00 963-303-0001-00 963-304-0001-00 963-018-0001-00 963-081-0004-00 963-314-0012-00

| CONCEPTO | VALOR | TOLERANCIA |
| --- | --- | --- |
| IDENTIFICACIÓN DE FIBRAS NMX-A-1833/1-INNTEX-2011 | 69.2% POLIESTER 30.8% VISCOSA | ± 5 % |
| DETERMINACIÓN DE LA MASA NMX-A-3801-INNTEX-2012 | 79 G/M2 | ± 5 % |
| DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD NMX-A-134-INNTEX-2013 | COLUMNAS 11 PASADAS 12 | N/A |
| RESISTENCIA A LA TRACCIÓN NMX-A-059/2-INNTEX-2008 | LARGO 130 N ANCHO 120 N | ± 5 % |
| RESISTENCIA AL RASGADO NMX-A-109-INNTEX-2012 | LARGO 4.8 N ANCHO DH | ± 5 % |
| CAMBIOS DIMENSIONALES NMX-A-158-INNTEX-2009 | LARGO -2.0% ANCHO -3.5% | N/A |
| TIPO DE LIGAMIENTO VISUAL | GASA | N/A |

VALORES QUE DEBEN CUMPLIR LA TELA 12 (RASO SATÍN) PARA LOS CÓDIGOS: 963-071-0004-00 963-071-0003-00 963-079-0002-00

| CONCEPTO | VALOR | TOLERANCIA |
| --- | --- | --- |
| IDENTIFICACIÓN DE FIBRAS IT-019-LAB | 100 % ALGODÓN | N/A |
| DETERMINACIÓN DE LA MASA NMX-A-3801-INNTEX-2012 | 328 G/M2 | ± 5 % |
| DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD NMX-A-057-INNTEX-2000 | URDIMBRE 48 H/CM TRAMA 20 P/CM | N/A |
| RESISTENCIA A LA TRACCIÓN NMX-A-059/2-INNTEX-2008 | URDIMBRE 1 100 N TRAMA 580 N | ± 5 % |
| RESISTENCIA AL RASGADO NMX-A-109-INNTEX-2012 | URDIMBRE 58.6 N TRAMA 53.3 N | ± 5 % |
| CAMBIOS DIMENSIONALES NMX-A-158-INNTEX-2009 | URDIMBRE +0.5% TRAMA -0.5% | N/A |
| TIPO DE LIGAMIENTO VISUAL IT-007-LAB | RASO 4/1 | N/A |

VALORES QUE DEBEN CUMPLIR LA TELA 13 (NIKITA SÚPER DARK) PARA LOS CÓDIGOS: 963-070-0003-00

| CONCEPTO | VALOR | TOLERANCIA |
| --- | --- | --- |
| IDENTIFICACIÓN DE FIBRAS NMX-A-1833/1-INNTEX-2011 | 82.3 % ALGODÓN 16.0 % POLIÉSTER 1.7 % ELASTANO | ± 5 % |
| DETERMINACIÓN DE LA MASA NMX-A-3801-INNTEX-2012 | 331 G/M2 | ± 5 % |
| DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD NMX-A-057-INNTEX-2000 | URDIMBRE 28 H/CM TRAMA 19 P/CM | N/A |
| RESISTENCIA A LA TRACCIÓN NMX-A-059/2-INNTEX-2008 | URDIMBRE 900 N TRAMA 580 N | ± 5 % |
| RESISTENCIA AL RASGADO NMX-A-109-INNTEX-2012 | URDIMBRE 57.6 N TRAMA 39.2 N | ± 5 % |
| CAMBIOS DIMENSIONALES NMX-A-158-INNTEX-2009 | URDIMBRE +0.5% TRAMA -4.5% | N/A |
| TIPO DE LIGAMIENTO VISUAL IT-007-LAB | SARGA 2/1 | N/A |

VALORES QUE DEBEN CUMPLIR LA TELA 14 (MEZCLILLA 14.75 OZ) PARA LOS CÓDIGOS: 963-070-0002-00

| CONCEPTO | VALOR | TOLERANCIA |
| --- | --- | --- |
| IDENTIFICACIÓN DE FIBRAS IT-019-LAB | 100 % ALGODÓN | N/A |
| DETERMINACIÓN DE LA MASA NMX-A-3801-INNTEX-2012 | 505 G/M2 | ± 5 % |
| DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD NMX-A-057-INNTEX-2000 | URDIMBRE 24 H/CM TRAMA 16 P/CM | N/A |
| RESISTENCIA A LA TRACCIÓN NMX-A-059/2-INNTEX-2008 | URDIMBRE 1 100 N TRAMA 750 N | ± 5 % |
| RESISTENCIA AL RASGADO NMX-A-109-INNTEX-2012 | URDIMBRE 57.3 N TRAMA 41.0 N | ± 5 % |
| CAMBIOS DIMENSIONALES NMX-A-158-INNTEX-2009 | URDIMBRE -3.0% TRAMA -2.0% | N/A |
| TIPO DE LIGAMIENTO VISUAL IT-007-LAB | SARGA 3/1 | N/A |

VALORES QUE DEBEN CUMPLIR LA TELA 15 (PREMIER) PARA LOS CÓDIGOS: 963-107-0016-00 963-108-0018-00 963-116-0004-00

| CONCEPTO | VALOR | TOLERANCIA |
| --- | --- | --- |
| IDENTIFICACIÓN DE FIBRAS NMX-A-1833/1-INNTEX-2011 | 53.8 % POLIÉSTER 46.2 % ALGODÓN | ± 5 % |
| DETERMINACIÓN DE LA MASA NMX-A-3801-INNTEX-2012 | 122 G/M2 | ± 5 % |
| DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD NMX-A-057-INNTEX-2000 | URDIMBRE 50 H/CM TRAMA 25 P/CM | N/A |
| RESISTENCIA A LA TRACCIÓN NMX-A-059/2-INNTEX-2008 | URDIMBRE 490 N TRAMA 210 N | ± 5 % |
| RESISTENCIA AL RASGADO NMX-A-109-INNTEX-2012 | URDIMBRE 38.2 N TRAMA 61.5 N | ± 5 % |
| CAMBIOS DIMENSIONALES NMX-A-158-INNTEX-2009 | URDIMBRE -0.5% TRAMA -0.5% | N/A |
| TIPO DE LIGAMIENTO VISUAL IT-007-LAB | TAFETAN 1/1 | N/A |

VALORES QUE DEBEN CUMPLIR LA TELA 16 (LIVERPOOL) PARA LOS CÓDIGOS: 963-004-0001-00 963-003-0001-00 963-054-0008-00 963-054-0009-00 963-326-0001-00 963-326-0002-00

| CONCEPTO | VALOR | TOLERANCIA |
| --- | --- | --- |
| IDENTIFICACIÓN DE FIBRAS IT-019-LAB | 100 % ALGODÓN | N/A |
| DETERMINACIÓN DE LA MASA NMX-A-3801-INNTEX-2012 | 216 G/M2 | ± 5 % |
| DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD NMX-A-057-INNTEX-2000 | URDIMBRE 45 H/CM TRAMA 23 P/CM | N/A |
| RESISTENCIA A LA TRACCIÓN NMX-A-059/2-INNTEX-2008 | URDIMBRE 570 N TRAMA 260 N | ± 5 % |
| RESISTENCIA AL RASGADO NMX-A-109-INNTEX-2012 | URDIMBRE 22.4 N TRAMA 16.2 N | ± 5 % |
| CAMBIOS DIMENSIONALES NMX-A-158-INNTEX-2009 | URDIMBRE -3.5% TRAMA -1.5% | N/A |
| TIPO DE LIGAMIENTO VISUAL IT-007-LAB | SARGA 3/1 | N/A |

VALORES QUE DEBEN CUMPLIR LA TELA 17 (ATENAS CON REPELENTE) PARA LOS CÓDIGOS: 963-080-0003-00 963-005-0002-00 963-080-0004-00 963-005-0003-00 963-070-0003-00 963-070-0002-00 963-069-0001-00 963-069-0009-00 963-097-0003-00 963-097-0004-00

| CONCEPTO | VALOR | TOLERANCIA |
| --- | --- | --- |
| IDENTIFICACIÓN DE FIBRAS NMX-A-1833/1-INNTEX-2011 | 78.5 % POLIESTER 21.5 % ALGODÓN | ± 5 % |
| DETERMINACIÓN DE LA MASA NMX-A-3801-INNTEX-2012 | 177 G/M2 | ± 5 % |
| DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD NMX-A-057-INNTEX-2000 | URDIMBRE 34 H/CM TRAMA 16 P/CM | N/A |
| RESISTENCIA A LA TRACCIÓN NMX-A-059/2-INNTEX-2008 | URDIMBRE 670 N TRAMA 900 N | ± 5 % |
| RESISTENCIA AL RASGADO NMX-A-109-INNTEX-2012 | URDIMBRE 29.9 N TRAMA 68.6 N | ± 5 % |
| CAMBIOS DIMENSIONALES NMX-A-158-INNTEX-2009 | URDIMBRE -0.5% TRAMA 0.0% | N/A |
| TIPO DE LIGAMIENTO VISUAL IT-007-LAB | TAFETAN 1/1 | N/A |

VALORES QUE DEBEN CUMPLIR LA TELA 18 (RASO) PARA LOS CÓDIGOS: 963-008-0013-00 963-009-0011-00

| CONCEPTO | VALOR | TOLERANCIA |
| --- | --- | --- |
| IDENTIFICACIÓN DE FIBRAS IT-019-LAB | 100 % POLIESTER | N/A |
| DETERMINACIÓN DE LA MASA NMX-A-3801-INNTEX-2012 | 142 G/M2 | ± 5 % |
| DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD NMX-A-057-INNTEX-2000 | URDIMBRE 88 H/CM TRAMA 32 P/CM | N/A |
| RESISTENCIA A LA TRACCIÓN NMX-A-059/2-INNTEX-2008 | URDIMBRE 1 100 N TRAMA 930 N | ± 5 % |
| RESISTENCIA AL RASGADO NMX-A-109-INNTEX-2012 | URDIMBRE 46.3 N TRAMA 62.1 N | ± 5 % |
| CAMBIOS DIMENSIONALES NMX-A-158-INNTEX-2009 | URDIMBRE 0.0% TRAMA 0.0% | N/A |
| TIPO DE LIGAMIENTO VISUAL IT-007-LAB | RASO | N/A |

VALORES QUE DEBEN CUMPLIR LA TELA 19 (VERONA PREMIUM) PARA LOS CÓDIGOS: 963-001-0015-00 963-001-0016-00 963-023-0002-00 963-023-0003-00 963-106-0013-00 963-106-0014-00

| CONCEPTO | VALOR | TOLERANCIA |
| --- | --- | --- |
| IDENTIFICACIÓN DE FIBRAS NMX-A-1833/1-INNTEX-2011 | 63.6% POLIESTER 36.4% ALGODÓN | ± 5 % |
| DETERMINACIÓN DE LA MASA NMX-A-3801-INNTEX-2012 | 183 G/M2 | ± 5 % |
| DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD NMX-A-057-INNTEX-2000 | URDIMBRE 48 H/CM TRAMA 28 P/CM | N/A |
| RESISTENCIA A LA TRACCIÓN NMX-A-059/2-INNTEX-2008 | URDIMBRE 560 N TRAMA 790 N | ± 5 % |
| RESISTENCIA AL RASGADO NMX-A-109-INNTEX-2012 | URDIMBRE 11.6 N TRAMA 22.2 N | ± 5 % |
| CAMBIOS DIMENSIONALES NMX-A-158-INNTEX-2009 | URDIMBRE -0.5% TRAMA -0.5% | N/A |
| TIPO DE LIGAMIENTO VISUAL IT-007-LAB | SARGA 2/1 | N/A |